UDC

JGJGJGJ

中华人民共和国行业标准

P                                                     JGJ 107-201*

备案号J  986—201*

钢筋机械连接技术规程

### Technical specification for mechanical

### splicing of steel reinforcing bars

（征求意见稿）

201*－**－**发布                              201*－**－**实施

中华人民共和国住房与城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

钢筋机械连接技术规程

### Technical specification for mechanical

### splicing of steel reinforcing bars

JGJ 107-201*

批准部门： 中华人民共和国住房与城乡建设部

施行日期： 201*年**月**日

中国建筑工业出版社

201*年   北京

前 言

根据住建部《关于印发<2013年工程建设标准规范制订修订计划>的通知》（建标〔2013〕6号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程修订的主要技术内容是：1、补充了余热处理钢筋、热轧光圆钢筋和不锈钢钢筋采用机械连接的相关规定；2、调整了接头连接件有关屈服承载力的要求；3、增加了有关直螺纹套筒、锥螺纹套筒原材料的相关要求，增加了套筒原材料采用45号钢冷拔或冷轧精密无缝钢管时，应进行退火处理的相关规定，以及抗拉强度和断后伸长率的要求；4、调整了接头疲劳性能检验中有关应力幅、最大应力的相关要求；增加了接头型式检验中有关疲劳性能（选择性项目）的检验要求；5、增加了接头用于重复荷载的结构时，其接头技术提供单位应取得有效产品认证的要求；6、增加了获得有效认证的接头产品，其接头验收批数量可以扩大的相关规定；7、对每一验收批，接头试件取样的规定由“必须在工程结构中随机截取…”修改为“应在工程结构中随机截取…”，同时增加了几种特殊工况下接头试件现场抽样的相关规定；8、增加了当业主和设计文件要求对接头疲劳性能进行现场验证性试验时，有关试验参数和合格判定的相关规定；9、修改了接头检验中的变形测量标距值；10、增加了附录A 接头试件疲劳试验的方法；11、修改了附录B中接头的型式检验报告样式及部分内容，增加了“接头型式检验报告样式（第一部分：接头、套筒参数）”；12、增加了附录C 接头产品认证要求。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院〔地址：北京市北三环东路30号；邮政编码：100013.

目  次

| 1 总则……………………………………………………………… | 1 |
| --- | --- |
| 2 术语和符号……………………………………………………… | 2 |
| 2.1 术语…………………………………………………………… | 2 |
| 2.2 符号…………………………………………………………… | 2 |
| 3接头的设计原则和性能等级……………………………………… | 4 |
| 4接头的应用………………………………………………………… | 6 |
| 5接头的型式检验…………………………………………………… | 7 |
| 6施工现场接头的加工与安装……………………………………… | 8 |
| 6.1 接头的加工…………………………………………………… | 8 |
| 6.2 接头的安装…………………………………………………… | 8 |
| 7施工现场接头的检验与验收……………………………………… | 10 |
| 附录A 接头试件的试验方法…………………………………… | 12 |
| A.1 型式检验试验方法……………………………………… A.2 接头试件现场抽检试验法……………………………… A.3 接头试件疲劳性能试验法……………………………… | 12 15 15 |
| 附录B 接头试件型式检验报告……………………………… | 17 |
| 本规程用词说明…………………………………………………… | 25 |
| 引用标准名录……………………………………………………… | 26 |
| 附：条文说明……………………………………………………… | 27 |

Contents

| 1 General Provisions……………………………………………… | 1 |
| --- | --- |
| 2 Terms and Symbols…………………………………………… | 2 |
| 2.1 Terms………………………………………………………… | 2 |
| 2.2 Symbols……………………………………………………… | 3 |
| 3 Design Principles and Grades of splices……………………… | 4 |
| 4 Splice applications……………………………………………… | 6 |
| 5 Initial Type Testing of Splices………………………………… | 7 |
| 6 Machining and Installing of Splices on Site…………………… | 8 |
| 6.1 Machining of Splices on Site ……………………………… | 8 |
| 6.2 Installing of Splices on Site ……………………………… | 8 |
| 7 Inspecting and Accepting of Splices on Site…………………… | 10 |
| Appendix A Test Method for Splice Samples………………… | 12 |
| A. 1 Initial type test method………………………………… A. 2 Test method for splices sampling inspection on site …… A. 3 Test method for splices fatigue test …………………… | 12 15 15 |
| Appendix B Test Report of Initial Type Testing of Splices……… | 17 |
| Explanation of Wording in This Specification…………………… | 25 |
| List of Quoted Standards………………………………………… | 26 |
| Addition：Explanation of Provisions……………………………… | 27 |

1  总则

1.0.1  为在混凝土结构工程中使用钢筋机械连接，做到安全适用、技术先进、经济合理，确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于房屋建筑与一般构筑物中各类钢筋机械连接接头(以下简称接头)的设计、应用与验收。

1.0.3  用于机械连接的热轧带肋钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的规定。用于机械连接的热轧光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1的规定。热轧带肋不锈钢钢筋采用机械连接时，接头性能如能符合本规程第3.0.5条和3.0.7条的规定，接头的应用与验收可按本规程执行。

1.0.4  钢筋机械连接除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术    语

2.1.1  钢筋机械连接  rebar mechanical splicing

通过钢筋与接头连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。

2.1.2  接头抗拉强度  tensile strength of splice

接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值。

2.1.3  接头残余变形  residual deformation of splice

接头试件按规定的加载制度加载并卸载后，在规定标距内所测得的变形。

2.1.4  接头试件的最大力总伸长率  total elongation of splice sample at maximum tensile force

接头试件在最大力下在规定标距内测得的总伸长率。

2.1.5  机械连接接头长度  length of mechanical splice

接头连接件长度加连接件两端钢筋横截面变化区段的长度。

2.1.6  丝头  threaded sector

钢筋端部的螺纹区段

2.1.7  接头连接件  connectors of mechanical splicing

将一根钢筋中的拉力或压力传递到另一根钢筋的传力部件，包括连接套筒和其他组件。

2.2 符    号

| Asgt—— | 接头试件的最大力总伸长率； |
| --- | --- |
| d —— | 钢筋公称直径； |
| fyk—— | 接头试件钢筋屈服强度标准值； |
| —— | 钢筋抗拉强度标准值； |
| fmst0—— | 接头试件实测抗拉强度； |
| u0—— | 接头试件加载至0.6fyk并卸载后在规定标距内的残余变形； |
| u20—— | 接头试件按本规程附录A加载制度经高应力反复拉压20次后的残余变形； |
| u4—— | 接头试件按本规程附录A加载制度经大变形反复拉压4次后的残余变形； |
| u8—— | 接头试件按本规程附录A加载制度经大变形反复拉压8次后的残余变形； |
| εyk—— | 钢筋应力为屈服强度标准值时的应变。 |

3  接头的设计原则和性能等级

3.0.1  接头的设计应满足强度及变形性能的要求。

3.0.2  接头连接件的屈服承载力和受抗拉承载力标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受抗拉承载力标准值的1.10倍；接头连接件的屈服承载力标准值不应小于钢筋屈服承载力标准值。

3.0.3  接头连接件采用直螺纹套筒、锥螺纹套筒时，套筒原材料宜采用牌号为45号的圆钢、结构用无缝钢管，其外观及力学性能应符合现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699、《结构用无缝钢管》GB/T 8162和《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395的规定。当套筒原材料采用45号钢的冷拔或冷轧精密无缝钢管时，应进行退火处理，并应符合《冷拔或冷轧精密无缝钢管》GB/T 3639的相关规定，其抗拉强度不应大于800MPa，断后伸长率δ5不应小于14%。45号钢的冷拔或冷轧精密无缝钢管的原材料应采用牌号为45号的管坯钢，并应符合现行行业标准《优质碳素结构钢圆管坯》YB/T 5222 的规定。

3.0.4  接头应根据其性能等级和应用场合，对单向拉伸性能、高应力反复拉压、大变形反复拉压、抗疲劳等各项性能确定相应的检验项目。

3.0.5  接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异，分为下列三个性能等级：

Ⅰ级  接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值，残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。

Ⅱ级  接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值，残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。

Ⅲ级  接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍，残余变形较小并具有一定的延性及反复拉压性能。

3.0.6  Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度必须符合表3.0.6的规定。

表3.0.6   接头的抗拉强度

| 接头等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | 断于钢筋 或 断于接头 |  | Asgt |

3.0.7  Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环,且在经历拉压循环后,其抗拉强度仍应符合本规程表3.0.6的规定。

3.0.8  Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的变形性能应符合表3.0.8的规定。

表3.0.8  接头的变形性能

| 接头等级 |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单向 拉伸 | 残余变形 (mm) | u0≤0.10 (d≤32) u0≤0.14 (d＞32) | u0≤0.14 (d≤32) u0≤0.16 (d＞32) | u0≤0.14 (d≤32) u0≤0.16 (d＞32) |
|  | 最大力 总伸长率（%） | Asgt≥6.0 | Asgt≥6.0 | Asgt≥3.0 |
| 高应力 反复拉压 | 残余变形 (mm) | u20≤0.3 | u20≤0.3 | u20≤0.3 |
| 大变形 反复拉压 | 残余变形 (mm) | u4≤0.3 且 u8≤0.6 | u4≤0.3 且 u8≤0.6 | u4≤0.6 |

注：当频遇荷载组合下，构件中钢筋应力明显高于0.6fyk时，设计部门可对单向拉伸残余变形u0的加载峰值提出

调整要求。

3.0.9  对直接承受动力重复荷载的结构构件，设计应根据钢筋应力变化幅度提出接头的抗疲劳性能要求。当设计无专门要求时，剥肋滚轧直螺纹接头的疲劳应力幅限值不应小于国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中表4.2.6-1普通钢筋疲劳应力幅限值的85%；镦粗直螺纹钢筋接头和带肋钢筋套筒挤压接头的疲劳应力幅限值不应小于80%。

4  接头的应用

4.0.1  结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位；接头等级的选定应符合下列规定：

1  混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用Ⅱ级接头。当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时，应采用Ⅰ级接头。

2  混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用Ⅲ级接头。

4.0.2  钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中受力钢筋的混凝土保护层最小厚度的规定，且不得小于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。

4.0.3  结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开。钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算。在同一连接区段内纵向受力钢筋机械连接接头面积百分率为该区段内有机械接头的纵向受力钢筋与全部纵向钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋连接时，按直径较小的钢筋计算。位于在同一连接区段内的钢筋机械连接接头的面积百分率有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率)，应符合下列规定：

1  接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位，当需要在高应力部位设置接头时，在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%，Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%。Ⅰ级接头的接头百分率除本规程第4.0.3条第2款所列情况外可不受限制。

2  接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区；当无法避开时，应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头，且接头百分率不应大于50%。

3  受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。

4  对直接承受动力荷载的结构构件，接头百分率不应大于50%。

4.0.4  当对具有钢筋接头的构件进行试验并取得可靠数据时，接头的应用范围可根据工程实际情况进行调整。

4.0.5 接头用于直接承受重复荷载的结构时，接头产品技术提供单位应取得国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构授予的包括疲劳性能在内的接头产品认证证书。

5  接头的型式检验

5.0.1  在下列情况时应进行型式检验：

1  确定接头性能等级时；

2  材料、工艺、规格进行改动时；

3  型式检验报告超过4年时。

5.0.2  用于型式检验的钢筋应符合有关钢筋标准的规定。

5.0.3  对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头，型式检验试件不应少于9个：单向拉伸试件不应少于3个 ，高应力反复拉压试件不应少于3个，大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件做抗拉强度试验。全部试件均应在同一根钢筋上截取。

5.0.4  用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位，型式检验单位应对送样的套筒进行外观、尺寸和标志检验，检验合格后由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按本规程表6.2.1或表6.2.2规定的拧紧扭矩进行装配，拧紧扭矩值应记录在检验报告中，型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。

5.0.5  型式检验的试验方法应按本规程附录A中的规定进行，当试验结果符合下列规定时评为合格：

1  强度检验：每个接头试件的强度实测值均应符合本规程表3.0.6中相应接头等级的强度要求；

2  变形检验：对残余变形和最大力总伸长率，3个试件实测值的平均值应符合本规程表3.0.8的规定。

5.0.6  型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行，并应按本规程附录B的格式出具检验报告和评定结论。

5.0.7  接头用于直接承受重复荷载的构件时，接头的型式检验尚应按表5.0.7的性能要求和附录A.2的规定补充疲劳性能检验。对每种接头类型，疲劳性能型式检验应至少取25mm和32mm两种直径规格各做6根接头试件，各分为2组，每组3根，分别任选表5.0.7中的2组应力进行试验，经200万次加载后，全部试件均未破坏，该批疲劳试件型式检验评为合格。

表5.0.7  接头疲劳性能检验的应力幅和最大应力  (N/mm2)

| 接头类型 |  | 剥肋滚軋直螺纹接头 |  | 镦粗直螺纹和套筒挤压接头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋强度等级 | 应力组别 | 应力幅值 | 最大应力 | 应力幅值 | 最大应力 |
| 400 Mpa | 第一组 | 70 | 240 | 60 | 230 |
|  | 第二组 | 110 | 200 | 100 | 190 |
|  | 第三组 | 130 | 170 | 120 | 165 |

6  施工现场接头的加工与安装

6.1  接头的加工

6.1.1  在施工现场加工钢筋接头时，应符合下列规定：

1  钢筋接头的加工应按照接头技术提供单位的操作规程进行；

2  加工钢筋接头的操作工人应经接头技术提供单位专业技术人员培训合格后才能上岗，人员应相对稳定；

3  钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。

6.1.2  直螺纹接头的现场加工应符合下列规定：

1  钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹；

2  镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹；

3  钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求，公差应为0～2.0p（p为螺距）；

4  钢筋丝头宜满足6f级精度要求，应用专用直螺纹量规检验，通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度，止规旋入不得超过3p。抽检数量10%，检验合格率不应小于95%。

6.1.3  锥螺纹接头的现场加工应符合下列规定：

1  钢筋端部不得有影响螺纹加工的局部弯曲；

2  钢筋丝头长度应满足设计要求，使拧紧后的钢筋丝头不得相互接触，

丝头加工长度公差应为—0.5p～—1.5p；

3  钢筋丝头的锥度和螺距应使用专用锥螺纹量规检验；抽检数量10%，检验合格率不应小于95%。

6.2  接头的安装

6.2.1  钢筋连接件应由技术提供单位供应。

6.2.2  接头的安装应按照接头技术提供单位的操作规程进行。

6.2.13 直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:

1  安装接头时可用管钳扳手拧紧, 应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的单侧外露螺纹不宜超过2p。

2  安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩, 拧紧扭矩值应符合本规程表6.2.13的规定。

表6.2.13  直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值

| 钢筋直径 （mm） | ≤16 | 18～20 | 22～25 | 28～32 | 36～40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧扭矩 （N· m） | 100 | 200 | 260 | 320 | 360 | 460 |

3  校核用扭力扳手的准确度级别可选用10级。

6.2.24  锥螺纹接头的安装质量应符合下列要求：

1  接头安装时应严格保证钢筋与连接套的规格相一致；

2  接头安装时应用扭力扳手拧紧，拧紧扭矩值应符合本规程表6.2.24的要求；

表6.2.24  锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值

| 钢筋直径 （mm） | ≤16 | 18～20 | 22～25 | 28～32 | 36～40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧扭矩 （N· m） | 100 | 180 | 240 | 300 | 360 | 460 |

3  校核用扭力扳手与安装用扭力扳手应区分使用，校核用扭力扳手应每年校核1次，准确度级别应选用5级。

6.2.35  套筒挤压钢筋接头的安装质量应符合下列要求：

1  钢筋端部不得有局部弯曲，不得有严重锈蚀和附着物；

2  钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记，钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm；

3  挤压应从套筒中央开始,依次向两端挤压，压痕直径的波动范围应控制在供应商认定的允许波动范围内，并提供专用量规进行检验；

4  挤压后的套筒不得有肉眼可见裂纹。

7  施工现场接头的检验与验收

7.0.1  工程中应用钢筋机械接头时，应由接头技术提供单位提交工程所用接头的有效型式检验报告，并应提交套筒产品企业标准、接头施工操作规程、套筒产品合格证和套筒产品质量证明书。工程使用的套筒原材料应与型式检验套筒原材料一致。

7.0.2  钢筋连接工程开始前，应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验，施工过程中如更换钢筋生产厂，应补充进行工艺检验。工艺检验应符合下列规定：

1  每种规格钢筋的接头试件不应少于3根；

2  每根试件的抗拉强度和3根接头试件的残余变形的平均值均应符合本规程表3.0.6和表3.0.8的规定；

3  接头试件在测量残余变形后可再进行抗拉强度试验，并宜按本规程附录A表A.1.3中的单向拉伸加载制度进行试验；

4  第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时，允许再抽3根试件进行复检，复检仍不合格时判为工艺检验不合格。

7.0.3  接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识；产品合格证应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。

7.0.4  现场检验应按本规程进行接头的抗拉强度试验，加工和安装质量检验；

7.0.5  接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，应以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也应作为一个验收批。对已获得国家认证认可监督管理委员会授权认证机构的有效认证证书的接头产品，验收批的数量可扩大至1000个。

7.0.6  螺纹接头安装后应按本规程第7.0.5条的验收批，抽取其中10%的接头进行拧紧扭矩校核，拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时，应重新拧紧全部接头，直到合格为止。

7.0.7  对接头的每一验收批，必须应在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合本规程表3.0.6中相应等级的强度要求时，该验收批应评为合格。如仅有1个试件的抗拉强度不符合要求，应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求， 则该验收批应评为不合格。

7.0.8  对封闭环形钢筋、钢筋笼和地下连续墙预埋套筒接头，不宜在工程结构中截取接头试件的工程，允许在现场监理和质检人员全程监督下，在已加工好检验合格的钢筋丝头中随机割取钢筋试件，按本规程第6.2条要求与随机抽取的套筒组装成3个接头试件作抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。验收批合格评定应符合本规程第7.0.7条的规定。

7.0.89  现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时，验收批接头数量可扩大1倍为1000个；对具有有效认证证书的接头产品，现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时，验收批接头数量可扩大为1500个。

7.0.10  业主或设计文件对接头疲劳性能要求进行现场检验的工程，可按设计单位提供的钢筋应力幅和最大应力进行检验。当设计无专门要求时，可根据工程中钢筋受力情况选取表5.0.7中相近的一组应力进行疲劳性能验证性检验。并应选取工程中较大直径钢筋和中等直径钢筋各组装3根接头试件进行疲劳试验。如全部试件均通过200万次重复加载未破坏，应评定该批接头试件疲劳性能合格。如果每组中仅一根试件不合格，允许取相同品种和规格的3根接头试件进行复检，3根复检试件均通过200万次重复加载未破坏，应评定该批接头试件疲劳性能合格。

7.0.911  现场截取抽样试件后，原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行搭接连接,或采用焊接及机械连接方法补接。

7.0.1012  对抽检不合格的接头验收批，应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案。

附录Ａ  接头试件的试验方法

A.1  型式检验试验方法

A.1.1  型式检验试件的仪表布置和变形测量标距应符合下列规定：

1  单向拉伸和反复拉压试验时的变形测量仪表应在钢筋两侧对称布置（图A.1.1），取钢筋两侧仪表读数的平均值计算残余变形值。

2  变形测量标距

单向拉伸残余变形测量   L1=L+βd

反复拉压试验变形测量   L1=L+4d

| 式中： | L1—— | 变形测量标距； |
| --- | --- | --- |
|  | L —— | 机械接头长度； |
|  | β—— | 系数，在2-6范围内取值； |
|  | d —— | 钢筋公称直径。 |

图A.1.1.  接头试件变形测量标距和仪表布置

3  测量标距L1宜取尾数为0或5的整数。

A.1.2  型式检验试件最大力总伸长率Asgt的测量方法应符合下列要求：

1  试件加载前，应在其套筒两侧的钢筋表面（图A.1.2）分别用细划线A、B 和C、D标出测量标距为L01的标记线，L01不应小于100mm，标距长度应用最小刻度值不大于0.1mm的量具测量。

2  试件应按表A.1.3单向拉伸加载制度加载并卸载，再次测量A、B 和C、D间标距长度为L02。并应按下式计算试件最大力总伸长率Asgt：

图 A.1.2  总伸长率Asgt的测点布置

1—夹持区  2—测量区

最大力总伸长率Asgt

Asgt=                     （A.1.2）

| 式中： | fmst0、E—— | 分别是试件达到最大力时的钢筋应力和钢筋理论弹性模量。 |
| --- | --- | --- |

L01—— 加载前A、B或C、D间的实测长度。

L02—— 卸载后A、B或C、D间的实测长度。

应用上式计算时，当试件颈缩发生在套筒一侧的钢筋母材时，L01和L02应取另一侧标记间加载前和卸载后的长度。当破坏发生在接头长度范围内时，L01和L02应取套筒二侧各自读数的平均值。

A.1.3  接头试件型式检验应按表A.1.3和图A.1.3-1、A.1.3-2、A.1.3-3所示的加载制度进行试验。

表A.1.3  接头试件型式检验的加载制度

| 试验项目 |  | 加载制度 |
| --- | --- | --- |
| 单向 拉伸 |  | 0→0.6→0(测量残余变形)→最大拉力(记录抗拉强度)→0（测定最大力总伸长率） |
| 高应力 反复拉压 |  | 0 → (0.9→-0.5) → 破坏 （反复20次） |
| 大变形 反复拉压 | Ⅰ级 Ⅱ级 | 0 →（2εyk→-0.5）→（5εyk→-0.5）→破坏 （反复4次） （反复4次） |
|  | III级 | 0 →（2εyk→-0.5）→破坏 （反复4次） |

图 A.1.3-1  单向拉伸                       图A .1.3-2  高应力反复拉压

图A.1.3-3  大变形反复拉压

注：1  S线表示钢筋的拉、压刚度； F－钢筋所受的力，等于钢筋应力f钢筋理论横截面面积As的乘积；δ－力

作用下的钢筋变形，等于钢筋应变ε与变形测量标距L1的乘积；As－钢筋理论横截面面积 （mm2）； L1

－变形测量标距（mm）。

2  δ1为2εykL1反复加载四次后，在加载力为0.5As及反向卸载力为-0.25As处 作S的平行线与横坐标

交点之间的距离所代表的变形值；

3  δ2为2εykL1反复加载四次后，在卸载力水平为0.5As及反向加载力为-0.25As 处作S的平行线与横

坐标交点之间的距离所代表的变形值；

4  δ3、δ4为在5εykL1反复加载四次后，按与δ1、δ2相同方法所得的变形值。

A.1.4  测量接头试件的残余变形时的加载时的应力速率宜采用2 N/mm2·s-1，最高不超过10N/mm2·s-1；测量接头试件的最大力总伸长率或抗拉强度时，试验机夹头的分离速率宜采用每分钟0.05Lc/min，Lc为试验机夹头间的距离。

A.2  接头试件现场抽检试验方法

A.2.1  现场工艺检验接头残余变形的仪表布置、测量标距和加载速度应符合本规程第A.1.1条和A.1.4要求。现场工艺检验中，按本规程第A.1.3条加载制度进行接头残余变形检验时，可采用不大于0.012的拉力作为名义上的零荷载。

A.2.2  施工现场随机抽检接头试件的抗拉强度试验应采用零到破坏的一次加载制度。

A.3  接头试件疲劳性能试验方法

A.3.1  用于接头疲劳试验的试件，应按接头技术提供单位的企业标准《接头施工操作规程》制作、安装，试件组装后的弯折角度不得超过1°，试件的受试段长度不宜小于400mm。

A.3.2  接头试件疲劳性能试验宜采用低频试验机进行，应力循环频率宜选用5-10Hz，如采用高频疲劳试验机进行疲劳试验，应力幅或试验结果宜做适当修正。试验过程中，应保持试件的发热温度不超过40摄氏度，否则应采取降温措施。

A.3.3  试件加载循环超过200万次后可终止试验，当试件断于接头长度范围外，接头外观完好且试件长度足够夹持、允许继续进行疲劳试验。

A.3.4  接头疲劳试验尚应符合现行国家标准《金属材料　疲劳试验　轴向力控制方法》GB/T3075的相关规定。

附录B 接头试件型式检验报告

- B.0.1  接头试件型式检验报告应包括接头、套筒参数和接头力学性能两部分。

- B.0.1.1  直螺纹接头

- 直螺纹接头应按表B.0.1.1-1、表B.0.1.1-2的格式记录。

表B.0.1.1-1  直螺纹接头试件型式检验报告样式（第一部分：接头、套筒参数）

| 接头名称 |  |  |  |  |  |  | 送检日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 生产单位 |  |  |  |  | 钢筋公称直径 |  | mm |  | 钢筋牌号 |  |  |  |
| 套筒原材类别 | □ 热轧圆钢 □ 冷拔无缝钢管 □ 精轧无缝钢管 □ 热锻 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接头基 本参数 | 连接件示意图： |  |  |  | 螺纹螺距 |  | mm |  | 螺纹牙型角 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套筒螺纹 公称直径 |  | mm |  | 套筒螺纹精度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套筒钢材牌号 |  |  |  | 接头安装扭矩 |  |  | N.m |
| 套筒标记、外观和尺寸的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 标记 | 外观 | 尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外径 D |  |  | 长度 H |  |  |  | 螺纹小径 |  |  |
| 设计值及公差 | — | — | 最小值 | 最大值 |  | 最小值 |  | 最大值 |  | 最小值 | 最大值 |  |
| 试件编号 | 检验结果及数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  本表的“检验结果及数值”部分应由产品的检验单位负责检验与填写，其它产品信息则应由产品送检单位

负责如实申报；

2  标记、外观符合JG/T163规定的，在对应的表格中填入“合格”字样，尺寸检验项目应填入具体数值，保

留到小数点后两位。

表B.0.1.1-2  接头试件型式检验报告样式（第二部分：接头力学性能）

| 接头名称 |  |  |  |  |  |  | 送检日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 生产单位 |  |  |  |  |  |  | 接头等级 |  |  |  |  | 钢筋牌号 |  |  |  |
| 钢筋母材及钢筋连接接头的力学性能检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接头长度及变形 测量标距记录 |  |  | 编号 | NO.1 |  | NO.2 |  | NO.3 |  |  | NO.4 |  |  |  | NO.5 |
|  |  |  | L / L1 （mm） | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  |  |  | 编号 | NO.6 |  | NO.7 |  | NO.8 |  |  | NO.9 |  |  |  |  |
|  |  |  | L / L1 （mm） | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 钢筋母材 试验结果 |  |  | 编号 |  | NO.1 |  | NO.2 |  |  | NO.3 |  |  | 要求指标 |  |  |
|  |  |  | 钢筋公称直径 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屈服强度 (N/mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度 (N/mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋接头试验结果 | 单向 拉伸 |  | 编号 |  | NO.1 |  | NO.2 |  |  | NO.3 |  |  | 要求指标 |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度 (N/mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 残余变形 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大力总伸长率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 破坏形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  | 高应力 反复拉压 |  | 编号 |  | NO.4 |  | NO.5 |  |  | NO.6 |  |  | 要求指标 |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度 (N/mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 残余变形 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 破坏形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  | 大变形 反复拉压 |  | 编号 |  | NO.7 |  | NO.8 |  |  | NO.9 |  |  | 要求指标 |  |  |
|  |  |  | 抗拉强度 (N/mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 残余变形 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 破坏形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 校 核 |  |  |  |  | 试验员 |  |  |  |  |  |

注：1  破坏形式可分为：断于钢筋、断于接头（套筒拉断、钢筋与套筒拉脱、断于外露丝扣或镦粗过渡段）。

2  接头试件拉断于钢筋母材且试件抗拉强度不小于钢筋抗拉强度标准值，或试件破坏于钢筋接头但试件抗拉

强度已大于等于1.1倍钢筋抗拉强度标准值，均应判定为符合Ⅰ级接头抗拉强度的规定；

3  接头长度L：镦粗直螺纹接头包括镦粗段长度，滚轧直螺纹接头包括套筒外钢筋丝头长度。

- B.0.1.2  锥螺纹接头

锥螺纹接头应按表B.0.1.2、表B.0.1.1-2的格式记录。

表B.0.1.2  锥螺纹接头试件型式检验报告样式（第一部分：接头、套筒参数）

| 接头名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 送检日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 生产单位 |  |  |  |  | 钢筋公称直径 |  |  |  | mm |  |  | 钢筋牌号 |  |  |  |  |
| 接头基 本参数 | 连接件示意图： |  |  |  | 螺纹螺距 |  |  |  | mm |  |  | 螺纹牙型角 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 套筒钢材牌号 |  |  |  |  |  |  | 螺纹锥度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 接头安装扭矩 |  |  |  | N.m |  |  | 牙型垂直于 |  | □轴线 □母线 |  |  |
| 套筒标记、外观和尺寸的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 标记 | 外观 | 尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外径 D |  |  |  | 长度 H |  |  |  |  | 螺纹小径 |  |  |  |
| 设计值及公差 |  | — | — | 最小值 |  | 最大值 |  | 最小值 |  | 最大值 |  |  | 最小值 |  | 最大值 |  |
| 试件编号 |  | 检验结果及数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  本表的“检验结果及数值”部分应由产品的检验单位负责检验与填写，其它产品信息则应由产品送检单位

负责如实申报；

2  标记、外观符合JG/T163规定的，在对应的表格中填入“合格”字样，尺寸检验项目应填入具体数值，保

留到小数点后两位。

- B.0.1.3  挤压接头

挤压接头应按表B.0.1.3、表B.0.1.1-2的格式记录。

表B.0.1.3  挤压接头试件型式检验报告样式（第一部分：接头、套筒参数）

| 接头名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 送检日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位 生产单位 |  |  |  |  |  |  | 钢筋公称直径 |  | mm |  |  | 钢筋牌号 |  |  |  |  |
| 接头基 本参数 | 连接件示意图： |  |  |  |  |  | 套筒钢材牌号 |  |  |  |  | 挤压道次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 挤压模具形状 |  | □ 半圆 □ 多角 |  |  | 压痕总宽度 |  |  | mm |  |
| 套筒、接头标记、外观和尺寸的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 标记 | 外观 | 尺寸 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外径 D |  | 长度 H |  |  | 壁厚t |  |  | 压痕直径d |  |  | 挤压后套筒 长度H1 |  |  |
| 设计值 及公差 | — | — | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |  | 最小值 |  | 最大值 | 最小值 |  | 最大值 | 最小值 |  | 最大值 |
| 试件编号 | 检验结果及数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  本表的“检验结果及数值”部分应由产品的检验单位负责检验与填写，其它产品信息则应由产品送检单位

负责如实申报；

2  标记、外观符合JG/T163规定的，在对应的表格中填入“合格”字样，尺寸检验项目应填入具体数值，保留

到小数点后两位。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面

词采用“不应”或“不得”。

3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按…执行”。

引用标准名称

1  《混凝土结构设计规范》GB 50010

2  《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2

3  《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014

4  《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1

5  《优质碳素结构钢》GB/T 699

6  《结构用无缝钢管》GB/T 8162

7  《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395

8  《冷拔或冷轧精密无缝钢管》GB/T 3639

9  《优质碳素结构钢圆管坯》YB/T 5222

10  《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163

11  《金属材料　疲劳试验　轴向力控制方法》GB/T3075

中华人民共和国行业标准

钢筋机械连接技术规程

JGJ 107-201*

条文说明

修订说明

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-201*，经住房和城乡建设部201*年*年*日以第***号公告批准发布。

本规程是在《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010的基础上修订完成，上一版的主编单位是中国建筑科学研究院，参编单位是上海宝钢建筑工程设计研究院、中国水利水电第十二工程局施工科学研究所、北京市建筑设计研究院、中冶集团建筑研究总院、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院、北京市建筑工程研究院、陕西省建筑科学研究院。主要起草人员是徐瑞榕、刘永颐、郁竑、李本端、张承起、薛慧立、钱冠龙、刘子金、李大宁、吴成材。本次修订的主要技术内容是：1、补充了余热处理钢筋、热轧光圆钢筋和不锈钢钢筋采用机械连接的相关规定；2、调整了接头连接件有关屈服承载力的要求；3、增加了有关直螺纹套筒、锥螺纹套筒原材料的相关要求，增加了套筒原材料采用45号钢冷拔或冷轧精密无缝钢管时，应进行退火处理的相关规定，以及抗拉强度和断后伸长率的要求；4、调整了接头疲劳性能检验中有关应力幅、最大应力的相关要求；增加了接头型式检验中有关疲劳性能（选择性项目）的检验要求；5、增加了接头用于重复荷载的结构时，其接头技术提供单位应取得有效产品认证的要求；6、增加了获得有效认证的接头产品，其接头验收批数量可以扩大的相关规定；7、对每一验收批，接头试件取样的规定由“必须在工程结构中随机截取…”修改为“应在工程结构中随机截取…”，同时增加了几种特殊工况下接头试件现场抽样的相关规定；8、增加了当业主和设计文件要求对接头疲劳性能进行现场验证性试验时，有关试验参数和合格判定的相关规定；9、修改了接头检验中的变形测量标距值；10、增加了附录A 接头试件疲劳试验的方法；11、修改了附录B中接头的型式检验报告样式及部分内容，增加了“接头型式检验报告样式（第一部分：接头、套筒参数）”；12、增加了附录C 接头产品认证要求。

本规程修订前和修订阶段，编制组成员单位对近年来钢筋机械连接技术的进展与存在问题进行了调查研究、对接头疲劳性能和变形性能补充了相关试验，为规程修订提供了重要依据。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《钢筋机械连接技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

| 1 总则…………………………………………………………… | 31 |
| --- | --- |
| 2 术语和符号…………………………………………………… | 32 |
| 3 接头的设计原则和性能等级………………………………… | 34 |
| 4 接头的应用…………………………………………………… | 37 |
| 5 接头的型式检验……………………………………………… | 39 |
| 6 施工现场接头的加工与安装………………………………… | 41 |
| 6.1 接头的加工……………………………………………… | 41 |
| 6.2 接头的安装……………………………………………… | 42 |
| 7 接头的施工现场检验与验收………………………………… | 44 |
| 附录A 接头试件试验方法…………………………………… | 46 |
| A.1 型式检验试验方法…………………………………… | 46 |
| A.2 接头试件现场抽检试验方法………………………… | 46 |
| A.3 接头试件疲劳性能试验方法………………………… | 47 |

1  总则

1.0.1，1.0.2  本规程的目的是要对房屋建筑和一般构筑物中钢筋的各种机械连接接头的设计原则、性能等级、质量要求、应用范围以及检验评定方法做出统一规定，与《混凝土结构设计规范》GB50010配套应用，以确保各类机械接头的质量和合理应用。本规程所指的一般构筑物包括电视塔、烟囱等高耸结构、容器及市政公用基础设施等。对于公路和铁路桥梁、大坝、核电站等其他工程结构，本规程可参考应用。

本规程公布实施后，各类钢筋机械接头，如套筒挤压接头、锥螺纹接头、直螺纹接头等均应遵守本规程规定。

1.0.3  本条增加热轧光圆钢筋和热轧不锈钢钢筋采用机械连接时的相关规定。不锈钢钢筋已在港珠澳大桥等重大工程中应用。国标GB1449.2《钢筋混凝土用钢 第二部分:热轧带肋钢筋》中没有包括不锈钢钢筋；国内也没有不锈钢钢筋标准，大多是按国外不锈钢钢筋标准生产，为满足工程中应用不锈钢钢筋需要、增加了“热轧带肋不锈钢钢筋采用机械连接时，接头性能如能符合本规程第3.0.5条和3.0.7条的规定，接头的应用与验收可按本规程执行。”

其他按国外标准生产的钢筋和进口钢筋采用机械连接时，接头性能如能符合本规程第3.0.5、和3.0.7的规定，接头的应用与验收也可参照本规程执行。

2  术语和符号

2.1.1  本条给出了钢筋机械接头的定义。

按本定义之方法形成的常用的钢筋机械接头类型如下：

套筒挤压接头：通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头；

锥螺纹接头：通过钢筋端头特制的锥形螺纹和连接件锥螺纹咬合形成的接头；

镦粗直螺纹接头：通过钢筋端头镦粗后制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头；

滚轧直螺纹接头：通过钢筋端头直接滚轧或剥肋后滚轧制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头；

水泥灌浆充填接头：用特制的水泥浆充填在钢筋与连接件套筒间硬化后形成的接头；

熔融金属充填接头：由高热剂反应产生熔融金属充填在钢筋与连接件套筒间形成的接头；

2.1.2～2.1.6  本条介绍了接头抗拉强度、残余变形、最大力总伸长率、接头长度和丝头的含义。

最大力总伸长率的含义与国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中钢筋最大力总伸长率的含义相同，代表接头试件在最大力下在规定标距内测得的弹塑性应变总和。由于接头试件的最大力有时会小于钢筋的抗拉强度，故其要求指标与钢筋有所不同。

“接头长度”定义明确了各类钢筋机械连接接头的长度，对于接头试件断于钢筋母材或断于接头提供了判别依据。按照定义，对带肋钢筋套筒挤压接头，其接头长度即为套筒长度；对锥螺纹或滚轧直螺纹接头，接头长度则为套筒长度加两端外露丝扣长度加钢筋丝头加工夹持段长度（属接头影响区？应算上这段，但接头试件拉伸时可能没有“自由段”了）；对镦粗直螺纹接头，接头长度则为套筒长度加两端镦粗过渡段长度加钢筋加工夹持段长度。

2.1.7  接头连接件指常用的连接套筒或组合式接头中各传力组件。

2.2  符号为钢筋抗拉强度标准值，与国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中的钢筋抗拉强度Rm值相当。

3  接头的设计原则和性能等级

3.0.1  接头应满足强度及变形性能方面的要求并以此划分性能等级。

3.0.2  设计接头的连接件时，应留有余量，其屈服承载力标准值（接头连接件横截面面积乘连接件材料的屈服强度标准值）不应小于被连接钢筋屈服承载力标准值，接头连接件抗拉承载力标准值（接头连接件横截面面积乘连接件材料的抗拉强度标准值）不应小于被连接钢筋抗拉承载力标准值的1.10倍，以确保接头可靠的传力性能。

试验表明，套筒的屈服承载力对钢筋接头试件的应力应变曲线影响甚微，对屈服承载力过高的要求不仅增加材料消耗，对接头性能并无明显助益。

3.0.3  本条规定了连接件的材料要求。近年来工程中连接套筒较多采用45号钢冷拔或冷轧精密无缝钢管，俗称光亮管，这类加工钢管的內应力很大，如不进行退火处理，其延伸率很低，有质量隐患，工程应用中套筒也容易开裂，本规程对这种管材的使用做了“应退火处理”的明确规定。此外，尚应满足强度不大于800Mpa和延伸率不小于14%的规定。

3.0.34  接头单向拉伸时的强度和变形是接头的基本性能。高应力反复拉压性能反映接头在风荷载及小地震情况下承受高应力反复拉压的能力。大变形反复拉压性能则反映结构在强烈地震情况下钢筋进入塑性变形阶段接头的受力性能。

上述三项性能是进行接头型式检验时必须进行的检验项目。而抗疲劳性能则是根据接头应用场合有选择性的试验项目。

3.0.45  钢筋机械连接接头的型式较多，受力性能也有差异，根据接头的受力性能将其分级，有利于按结构的重要性、接头在结构中所处位置、接头百分率等不同的应用场合合理选用接头类型，例如，在混凝土结构高应力部位的同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时，应采用Ⅰ级接头；实施50%钢筋接头的连接时，宜优先采用Ⅱ级接头；混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位，可采用Ⅲ级接头。分级后也有利于降低套筒材料消耗和接头成本，取得更好的技术经济效益；分级后还有利于施工现场接头抽检不合格时，可按不同等级接头的应用部位和接头百分率限制确定是否降级处理。

3.0.56  本条规定了各级接头的抗拉强度。抗拉强度是接头最基本也是最重要的性能，本条为必须严格遵守的强制性条文。

表3.0.5中Ⅰ级接头强度合格条件（断于钢筋）或（断于接头）的含义是：当接头试件拉断于钢筋且试件抗拉强度不小于钢筋抗拉强度标准值时，试件合格；当接头试件断于接头（定义的“机械接头长度”范围内）时，试件的实测抗拉强度应满足。断于接头可能有三种形态：连接件拉断；钢筋从连接件中拉脱；在接头长度范围内的钢筋拉断。

3.0.67  接头在经受高应力反复拉压和大变形反复拉压后仍应满足最基本的抗拉强度要求，这是结构延性得以发挥的重要保证。

3.0.78  钢筋机械连接接头在拉伸和反复拉压时会产生附加的塑性变形，卸载后形成不可恢复的残余变形（国外也称滑移slip），对混凝土结构的裂缝宽度有不利影响，因此有必要控制接头的变形性能。本规程规定了单向拉伸和反复拉压时用残余变形作为接头变形控制指标。

本规程规定了施工现场工艺检验中进行接头单向拉伸残余变形的检验要求，从而一定程度上解决了型式检验与现场接头质量脱节的弊端，对提高接头质量有重要价值；但另一方面，如果残余变形指标过于严格，现场检验不合格率过高，会明显影响施工进度和工程验收，在综合考虑上述因素、并参考编制组近年来完成的6根带钢筋接头梁和整筋梁的对比试验结果后，制定了表3.0.8中的单向拉伸残余变形指标，Ⅰ级接头允许在同一构件截面中100%连接、的限值最严，Ⅱ、Ⅲ级接头由于采用50%接头面积百分率，故限值可适当放松。

表3.0.7注2：当频遇荷载组合下，构件中钢筋应力明显高于0.6fyk时，设计部门可对单向拉伸残余变形u0的加载峰值提出调整要求。由于各类工程结构荷载变异较大，本条注为设计部门按照结构的特殊荷载情况提供了灵活处理的余地。

高应力与大变形条件下的反复拉压试验是对应于风荷载，小地震和强地震时钢筋接头的受力情况提出的检验要求。在风载或小地震下，钢筋尚未屈服时，应能承受20次以上高应力反复拉压，并满足强度和变形要求。在接近或超过设防烈度时，钢筋通常都进入塑性阶段并产生较大塑性变形，从而能吸收和消耗地震能量。因此要求钢筋接头在承受2倍和5倍于钢筋屈服应变的大变形情况下，经受4～8次反复拉压，满足强度和变形要求。这里所指的钢筋屈服应变是指与钢筋屈服强度标准值相对应的应变值，εyk对国产400Mpa级和500Mpa级钢筋，可分别取εyk=0.00200和εyk=0.00250。

3.0.9  将原条文中“动力荷载”修改为“重复荷载”，与GB50010-2010保持一致。

对承受重复荷载的工程结构，由于结构跨度、活载、呆载和配筋等的差异，结构中钢筋的最大应力和应力幅变化范围比较大，疲劳检验的钢筋应力幅和最大应力宜由设计单位根据结构的具体情况确定。本规程编制组在规程修订期间曾对钢筋机械接头的疲劳性能进行了验证性试验，绘制了剥肋滚軋直螺纹接头和镦粗直螺纹接头的S-N曲线，建立了应力幅和疲劳次数的对数线性方程。试验结果表明钢筋接头的疲劳性能均低于钢筋母材疲劳性能，规程编制组综合了本次试验与国内以往钢筋机械接头的疲劳试验成果，确定了几种钢筋机械接头的疲劳应力幅折减系数。其中，剥肋滚軋直螺纹接头的疲劳性能最好，疲劳应力幅限值可按《混凝土结构设计规范》GB50010中规定的钢筋疲劳应力幅限值的0.85取值，镦粗直螺纹钢筋接头和带肋钢筋挤压接头的疲劳性能稍差，可按0.80取值。

4  接头的应用

4.0.1  接头的分级为结构设计人员根据结构的重要性及接头的应用场合选用不同等级接头提供了条件。本规程根据国内钢筋机械连接技术的新成果以及国外钢筋机械连接技术的发展趋向规定了一个最高质量等级的Ⅰ级接头。当有必要时，这类接头允许在结构中除有抗震设防要求的框架梁端、柱端箍筋加密区外的任何部位使用，且接头百分率可不受限制。这条规定为解决某些特殊场合需要在同一截面实施100%钢筋连接创造了条件，如地下连续墙与水平钢筋的连接；滑模或提模施工中垂直构件与水平钢筋的连接；装配式结构接头处的钢筋连接；钢筋笼的对接；分段施工或新旧结构连接处的钢筋连接等。

提高接头质量等级，放松接头使用部位和接头百分率的限制是近年来国际上钢筋连接技术发展的一种趋向。例如，美国统一建筑法规UBC-97对新增设的Ⅱ型接头（接近我国Ⅰ级接头强度），允许在结构中任何部位包括框架梁、柱塑性铰区使用，且接头面积百分率不受限制；德国和日本的有关规范也有类似规定。本规程中的Ⅰ级和Ⅱ级接头均属于高质量接头，在结构中的使用部位均可不受限制，但允许的接头面积百分率有差异。通常情况下，应鼓励在工程设计中尽可能选用Ⅱ级接头并控制接头面积百分率不大于50%，这比选用Ⅰ级接头和100%接头面积百分率更加合理。

4.0.2  本条规定接头的混凝土保护层厚度比受力钢筋保护层厚度的要求有所放松，由“应”改为“宜”。 这是因为机械连接中连接件的截面较大，一般比钢筋截面积大10%～30%或以上，局部锈蚀对连接件的影响不如对钢筋锈蚀敏感。此外由于连接件保护层厚度是局部问题， 要求过严会影响全部受力主筋的间距和保护层厚度，在经济上，实用上都会造成一定困难，故适当放宽，必要时也可对连接件进行防锈处理。

4.0.3  本条给出纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开和接头连接区段长度为35d的规定。接头百分率关系到结构的安全、经济和方便施工。规程综合考虑了上述三项因素，在国内钢筋机械接头质量普遍有较大提高的情况下，放宽了接头使用部位和接头面积百分率限制，从而在保证结构安全的前提下，既方便了施工又可取得一定的经济效益，尤其对某些特殊场合解决在同一截面100%钢筋连接创造了条件。根据本条规定，只要接头面积百分率不大于50%，Ⅱ级接头可以在抗震结构中的任何部位使用。因此，正如第4.0.1条条文说明所述，即使重要建筑，一般情况下选用Ⅱ级接头就可以了。接头等级的选用并非愈高愈好，盲目提高接头等级容易给施工和验收带来不必要的麻烦。

4.0.4  本条规定对于有经验的工程师，可以根据具有钢筋接头的构件试验结果，调整钢筋机械连接接头的应用范围。

4.0.5  钢筋接头的疲劳性能与接头产品的加工技术和管理水平关系密切，承接有钢筋疲劳要求的接头技术提供单位应该具有较高技术和管理水平，要求有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构授予的包括疲劳性能在内的接头产品认证证书。通过产品的型式检验和认证机构每年的年检监督其接头产品质量，同时可适当减少接头疲劳性能的现场检验要求。

钢筋机械连接接头产品认证工作在国内已开展多年，产品的认证依据（产品标准）、认证规则与认证机构均已齐备。本条规定的实施将促进钢筋连接的质量管理逐步与国际标准接轨，同时为建设单位选用优质钢筋接头产品供货单位提供参考依据。

5  接头的型式检验

5.0.1  本条指出了接头型式检验的应用场合。其主要作用是对各类接头按性能分级。经型式检验确定其等级后，工地现场只需进行现场检验；本规程在本条中增加了型式检验有效期的规定；取消“质量监督部门提出专门要求时”的规定，是为了减少质检部门不必要的随意增加型式检验的要求，但并不排斥当接头质量有严重问题， 其原因不明，对定型检验结论有重大怀疑时，上级主管部门或质检部门可以提出重新进行型式检验要求。

5.0.3  由于型式检验比较复杂和昂贵，对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验；。

此外，相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别（如500 Mpa、400Mpa）的钢筋时，可以选择其中较高强度级别的钢筋进行接头试件的型式检验，在连接套筒的尺寸、材料、内螺纹以及现场丝头加工工艺均不变的情况下，500Mpa级钢筋接头的型式检验报告可以替代400Mpa级钢筋接头型式检验报告使用，反之则不允许。

钢筋母材强度试验用来判别接头试件用钢筋的母材性能和钢筋牌号。

5.0.4  为使型式检验结果能如实更好地反映现场钢筋接头试件性能，接头试件必须由检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按规定拧紧扭矩装配后进行检验，并确保试件未经过预拉，因为预拉可消除大部分残余变形。严格执行本规定可杜绝个别送样单位弄虚作假。例如，将试件进行预拉后再送样检验。

5.0.5  本条规定型式检验应按附录A接头试件的试验方法中A.1型式检验试验方法进行。附录A.1增加了接头试件变形测量的仪表布置规定，修改了有关接头试件最大力总伸长率Asgt的测量方法。

接头的强度要求是强制性条款，型式检验的强度合格条件是每个试件均应满足表3.0.5的规定；接头试件的总伸长率和残余变形测量值比较分散，用三个试件的平均值作为检验评定依据。

5.0.6  本次修订在型式检验报告中添加了产品型式检验单位的联系信息，便于施工、监理单位的核实检查，防止虚假报告。

5.0.7  接头的疲劳性能检验是选择性检验项目。接头用于直接承受重复荷载的构件时，接头技术提供单位应按本规程表5.0.7和附录A.2的规定，补充疲劳性能的型式检验，提供有效的型式检验报告。

表5.0.7中的三组应力是根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010表4.2.6-1应力比ρ值大体在0.25、0.45、0.7左右时的应力参数，乘以接头疲劳应力幅限值的折减系数并取整后确定的。

本条还给出了疲劳性能型式检验的试件数量、规格、试验参数和合格评定标准。考虑到钢筋接头类型多，强度等级和直径规格多，疲劳试验耗时长、费用高、确定对疲劳性能型式检验的数量和规格要求时兼顾了安全与经济二方面因素。

6  施工现场接头的加工与安装

本章规定了各类钢筋接头在施工现场加工与安装时应遵守的质量要求。钢筋接头作为产品有其特殊性，除连接套筒（接头的部件之一）在工厂生产外，钢筋丝头则大都是在施工现场加工，钢筋接头的质量控制在很大程度上有赖于施工现场接头的加工与安装。本章各条款是在总结多年来国内钢筋机械连接现场施工经验的基础上，提出的最重要的质量控制要求；制定本章各条款时尽可能简化了接头的外观检验要求，这是考虑:

1  接头外观与接头性能无确定的可量化的内在联系，具体检验指标难以科学地制定；

2  各生产厂的产品外观不一致，难以规定统一要求；

3  现场接头数量成千上万，要求土建单位的质检部门进行机械产品的外观检验会带来很多不必要的争议与误判；

4  将外观检验内容列入各企业标准进行自控较为妥当；

5  修订版在现场工艺检验中增加残余变形检验要求后，将大大促进产品供应单位对产品质量的重视和自律；

6  国际相关标准均没有接头的外观检验要求。

6.1  接头的加工

6.1.1  丝头加工工人经专业技术培训后上岗以及人员的相对稳定是钢筋接头质量控制的重要环节。接头的工艺检验是检验施工现场的进场钢筋与接头加工工艺适应性的重要步骤，应在接头的工艺检验合格后再开始现场钢筋的批量加工，防止盲目大量加工造成损失。

6.1.2  所述的直螺纹钢筋接头包括镦粗直螺纹钢筋接头、剥肋滚轧直螺纹钢筋接头、直接滚轧直螺纹钢筋接头。

直螺纹钢筋接头的加工：

1  直螺纹钢筋接头的加工应保持丝头端面的基本平整，使安装扭矩能有效形成丝头的相互对顶力，消除或减少钢筋受拉时因螺纹间隙造成的变形，强调直螺纹钢筋接头应切平或镦平后再加工螺纹，是为了避免因丝头端面不平造成接触端面间相互卡位而消耗大部分拧紧扭矩和减少螺纹有效扣数；

2  镦粗直螺纹钢筋接头有时会在钢筋镦粗段产生沿钢筋轴线方向的表面裂纹，国内、外试验均表明，这类裂纹不影响接头性能，本规程允许出现这类裂纹，但横向裂纹则是不允许的；

3  钢筋丝头的加工长度应为正公差，保证丝头在套筒内可相互顶紧，以减少残余变形；

4  螺纹量规检验是施工现场控制丝头加工尺寸和螺纹质量的重要工序，提供合格螺纹量规、对加工丝头进行质量控制是负责丝头加工单位的责任。

6.1.3  锥螺纹钢筋接头的加工：

1  锥螺纹钢筋接头在套筒中央不允许钢筋丝头相互接触而应保持一定间隙，因此对钢筋端面的平整度要求并不高，仅对个别端部严重不平的钢筋需要切平后制作螺纹，因此仅提出不得弯曲的要求；

2  为确保锥螺纹钢筋丝头在套筒中央不致相互顶紧而影响接头的强度或变形，丝头长度应为负公差；

3  专用锥螺纹量规检验是控制锥螺纹锥度和螺纹长度的重要工序。

6.2  接头的安装

6.2.1-6.2.2  这两个条款是本规程此次修订增加的条款。

钢筋连接件应由技术提供单位供应。

接头的安装应按照接头技术提供单位的操作规程进行。

近年来，个别施工企业追求经济性，用A家的设备和刀、模具加工钢筋丝头，用B家的连接件安装接头，造成丝头与连接件的尺寸及安装不能良好匹配，具有重大安全隐患。本条宗旨是要求连接件提供单位与丝头加工技术提供单位保持一致，避免质量隐患。

6.2.13  直螺纹钢筋接头的安装：

1  钢筋丝头在套筒中央位置应相互顶紧，这是减少接头残余变形的最有效的措施，是保证直螺纹钢筋接头安装质量的重要环节；规定外露螺纹不超过2p是防止丝头没有完全拧入套筒的辅助性检查手段；

2  表6.2.1是规定的最小拧紧扭矩值，是为减少接头残余变形而提出的，拧紧扭矩对直螺纹钢筋接头的强度影响不大；

3  根据国家计量检定规程《扭矩扳子》JGJ707-2003 扭矩扳子准确度分为10级，5级精度的示值相对误差和示值重复性均为5%，10级精度分别为10%。

在国内，50mm规格钢筋应用已多年，本次修订增加了直螺纹50mm规格的安装扭矩参数。

6.2.24  锥螺纹钢筋接头的安装：

1  锥螺纹钢筋接头安装时容易产生连接套筒与钢筋不相匹配的误接；

2  锥螺纹钢筋接头的安装拧紧扭矩对接头强度的影响较大，过大或过小的拧紧扭矩都是不可取的，锥螺纹钢筋接头对扭力扳手的精度要求较高。

本次修订也增加了50mm规格锥螺纹接头的安装扭矩参数。

6.2.3  挤压钢筋接头的安装：

1  挤压接头依靠套筒与钢筋表面的机械咬合和摩擦力传递拉力或压力，钢筋表面的杂物或严重锈蚀均对接头强度有不利影响；

2  钢筋端部弯曲会影响接头成形后钢筋的平直度，遇有钢筋端部弯曲的应调直后再连接；

2  确保钢筋插入套筒的长度是挤压接头质量控制的重要环节, 由于事后不便检查, 故应事先作出标记；

3  挤压过程中套筒会伸长，从两端开始挤压会加大挤压后套筒中央的间隙；4  挤压后的套筒无论出现纵向或横向裂纹缝均是不允许的。

7  接头的施工现场检验与验收

7.0.1  本条是加强施工管理重要的一环。强调接头技术提供单位应提交全套技术文件，便于质量监督部门随时检查、核对现场套筒产品和丝头加工质量。包括核对工程所用套筒原材料品种是否与型式检验时套筒原材料品种一致。套筒采用45号钢冷拔或冷轧精密无缝钢管（俗称光亮管）时，应验证钢管原材料是否进行退火处理并满足本规程第3.0.3要求。

7.0.2  钢筋连接工程开始前，应对不同钢厂的进场钢筋进行接头工艺检验，主要是检验接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程中的进场钢筋相适应，并可提高实际工程中抽样试件的合格率，减少在工程应用后再发现问题造成的经济损失，施工过程中如更换钢筋生产厂，应补充进行工艺检验。此外工艺检验中增加了测定接头残余变形的要求，这是控制现场接头加工质量，克服钢筋接头型式检验结果与施工现场接头质量严重脱节的重要措施；某些钢筋机械接头尽管其强度满足了规程的要求，接头的残余变形不一定能满足要求，尤其是螺纹加工质量较差时；增加本条要求后可以大大促进接头加工单位的自律, 或淘汰一部分技术和管理水平低的加工企业。工艺检验中, 用残余变形作为接头变形的控制值，测量接头试件的单向拉伸残余变形比较简单，较为适合各施工现场的检验条件。

7.0.3  套筒均在工厂生产，影响套筒质量的因素较多，如原材料性能、套筒尺寸，螺纹规格、公差配合及螺纹加工精度等，要求施工现场土建专业质检人员进行批量机械加工产品的检验是不现实的，套筒的质量控制主要依靠生产单位的质量管理和出厂检验，以及现场接头试件的抗拉强度试验。施工现场对套筒的检查主要是检查生产单位的产品合格证是否内容齐全，套筒表面是否有可以追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号，当出现产品不合格时可以追溯其原因以及区分不合格产品批次并进行有效处理。本条规定对套筒生产单位提出了较高的质量管理要求，有利于整体提高钢筋机械连接的质量水平。

7.0.4  现场检验是由检验部门在施工现场进行的抽样检验。一般应进行接头试件单向拉伸强度试验，以及加工和安装质量检验。

7.0.5  按验收批进行现场检验。同验收批条件为：接头的材料、型式、等级、规格、施工条件相同。接头的材料是指组成接头的钢筋与连接套筒的材料，钢筋为同一批次，套筒也为同一批次时，可作为同一验收批。批的数量为500个接头，不足此数时也按一批考虑。

本条增加已获得国家认证认可监督管理委员会授权认证机构的有效认证证书的接头产品，验收批的数量可扩大至1000个的规定，使接头的检验验收制度逐步与国际接轨。提倡实施接头产品的认证制度主要是为加强对接头技术提供单位的技术和管理水平的审核与监督，实施有效的年检制度，促进保持和提高接头产品质量，同时可适当减少施工现场的抽检数量，节约现场抽检的人力和材料。

7.0.6  仅螺纹接头需要进行拧紧扭矩检验。

7.0.7-7.0.8  针对工程实践中的具体情况，在保持现场接头抽检的代表性和随机性的原则下，对原强制性条文7.0.7做了个别文字调整，将“必须”在工程中随机抽取接头试件，修改为“应”。并增加7.0.8条，对某些不宜在工程中随机截取试件的情况作了补充规定，“允许在现场监理和质检人员全程监督下，在已加工好检验合格的钢筋丝头中随机割取钢筋试件，…”。

接头现场检验验收批中如仅有1个试件的抗拉强度不符合要求，应允许再取6个试件进行复检，如出现2个或3个抗拉强度不合格试件时，应直接判定该组不合格，不再允许进行复检。

钢筋机械接头的破坏形态有两种：钢筋拉断、断于接头。断于接头的形态有三种，已在本标准3.0.6条的条文说明中表述。对II级和III级接头，无论试件属那种破坏形态，只要试件抗拉强度满足表3.0.5中II级和III级接头的强度要求即为合格；对Ⅰ级接头，当试件断于钢筋母材时，且满足条件，试件合格；当试件断于接头长度区段时，则应满足才能判为合格。

7.0.10  考虑钢筋接头疲劳试验的耗时比较长，且费用昂贵。经过包括疲劳性能在内的产品认证后的钢筋接头，对规模较小的承受重复荷载的工程，施工现场一般不再要求进行接头的疲劳性能检验。对一些重大工程，业主或设计单位要求进行现场钢筋接头疲劳性能检验的场合，本条提供钢筋接头试件进行现场检验的检验制度和评定标准。条文中“应选择工程应用中最大直径钢筋和中等直径钢筋…”的规定是因为大直径钢筋疲劳强度通常都小低于小直径钢筋的疲劳强度，选择最大和中等直径钢筋做疲劳检验而不是每种直径钢筋都做疲劳检验，可兼顾安全和经济二方面效果。

7.0.11  指出现场截取试件后,原接头部位的钢筋的几种补接方法，利于工地严格按规程要求进行现场抽检。

7.0.12  由建设方会同设计等有关各方对抽检不合格的钢筋接头验收批提出处理方案。例如：可在采取补救措施后再按本规程第7.0.5条重新检验；或设计部门根据接头在结构中所处部位和接头百分率研究能否降级使用；或增补钢筋；或拆除后重新制作以及其他有效措施。

附录A  接头试件试验方法

A.1  型式检验试验方法

A.1.1  本条将原规程中单向拉伸残余变形的测量标距由L1=L+4d修改为

L1=L+（2-6）d ，目的是尽量减少测量仪表标距的变动，降低测量误差，减少测量仪表标距变动后的标定工作。测量接头试件单向拉伸残余变形时钢筋应力水平比较低，钢筋接头长度范围以外的钢筋处于弹性范围，不会产生残余变形，标距的变动不会影响残余变形测试结果，当符合变形测量标距要求时，不同类型、直径的接头试件宜采用相同测量标距。型式检验中接头反复拉压的变形测量则仍按原规程规定采用L1=L+4d。钢筋接头试件进行大变形反复拉压时，钢筋已进入塑性变形阶段，测量标距对试验结果有显著影响，测量标距应保持原规定不变。

A.1.2  本条规定型式检验中接头试件最大力总伸长率Asgt的测量方法。本条规定中，接头连接件不再包括在变形测量标距内，这是为了排除不同连接件长度对试验结果的影响，使接头试件最大力总伸长率Asgt指标更客观地反映接头对钢筋延性的影响，因为结构的延性主要是依靠接头范围以外钢筋的延性而非接头本身的延性。修改后的Asgt定义和测量方法与国际标准ISO/DIS 15835草案基本一致。

A.1.3  附录表A.1.3规定了接头试件型式检验时的加载制度。图A.1.3-1至A.1.3-3进一步用力—变形关系说明加载制度和表3.0.5和表3.0.7中各物理量的含义。图A.1.3-3对“《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107”中相应的图作了修改，原图纵坐标与E线的表达不妥，修改后的纵坐标为力F，图中S线代表钢筋的拉、压刚度，即单位伸长（或压缩）时所需的力，其量纲为kN/mm。

A.2 接头试件现场抽检试验方法

A.2.1  本条规定现场工艺检验中，接头试件单向拉伸残余变形测量方法。接头试件单向拉伸残余变形的检验可能会受当地试验条件限制，当夹持钢筋接头试件采用手动锲形夹具时，无法准确在零荷载时设置变形测量仪表的初始值，这时允许施加不超过2%的测量残余变形拉力即0.02×0.6作为名义上的零荷载，并在此荷载下记录试件二侧变形测量仪表的初始值，加载至预定拉力0.6后并卸载至该名义零荷载时再次记录二侧变形测量仪表读数，二侧仪表各自差值的平均值即为接头试件单向拉伸残余变形值。上述方法尽管不是严格意义上的零荷载，但由于施加荷载较小，其误差是可以接受的。本方法仅在施工现场工艺检验中测量接头试件单向拉伸残余变形时采用，接头的型式检验仍应按本规程第A.1.3条的加载制度进行。

A.3  接头试件疲劳性能试验方法

A.3.2  有关钢筋接头疲劳试验的频率，ISO钢筋接头试验方法标准（ISO15835-2:2009）中规定为1-200Hz，我国《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001规定为：低频试验机5-15Hz，高频试验机100-150Hz；RILEM（国际材料与结构研究实验联合会）FIP(国际预应力学会)CEB（欧洲混凝土协会）联合发布的建议，混凝土用钢筋疲劳试验频率建议为3-12Hz。丁克良对国产钢筋做了4种频率（2.5Hz-195Hz）对钢筋疲劳强度的影响后建议国产钢筋疲劳试验频率宜采用5Hz，并提供了高频试验结果的折减系数。本条是根据上述国内研究成果做出的规定。

A.3.3  与ISO钢筋接头试验方法标准（ISO15835-2:2009）中规定一致。