| 本英国标准在建筑与土木 | 序言 本英国标准是水泥和建筑石灰技术委员会CEN/TC51编制的欧洲标准EN 197-1：2000，水泥――第一部分：通用水泥的组成、规格要求和合格评定准则的英译本，本标准包括为实施EN 197-1提供附加信息和指南的国家附录，本标准将转换和替代即将废止的DD ENV 197-1：1995。 受水泥和石灰技术委员会B/516，及委员会下的水泥标准小组委员会B/516/6的委托，英国参予了欧洲标准的编制工作。小组委员会负责： －协助咨询者弄明白标准全文； －就有关说明或变更建议事宜向负责的欧洲委员会提出咨询并保持通报英国的焦点关注。 －密切跟踪国际上和欧洲方面的有关动态并在英国发布这些信息动态。 小组委员会中的代表组织名册可向其秘书处索取。 应委员会为支持“建筑产品条令”拟使用CE标志的要求，本欧洲标准尚有一段过渡时期，为方便各国更改规则，各成员国一致同意下列英国标准和EN 197-1的共存时间为21个月，在该段时间后期，以下英国标准将会废止，有关废止的通知将刊登在《最新标准》刊物上： BS 12：1996 波特兰水泥标准 BS 4246：1996 高矿渣高炉水泥标准 BS 6588：1996 波特兰粉煤灰水泥标准 BS 7583：1996 波特兰石灰石水泥标准 符合本标准的通用水泥，当拟用于制备混凝土、砂浆、灰浆和其它建筑用混合物以及建筑产品的生产时，由欧洲委员会按符合度性能特性（见附录ZA）1+（最高等级）的合格评定体系加以规管，合格评定是验证产品是否符合“建筑产品条令”（89/106/EEC）中规定的欧洲技术规范的法定手段，1+体系由EU通报机构发布的合格证明支持，确保生产者发布EC合格宣言并加贴CE标志，有CE标志表示可推断其符合EU成员国最起码的法定健康、安全和环保要求，CE标志不是质量标志。 自出版以来的修订状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程小组委员会的指导下编制，由标准委员会授权出版，于2000年9月15日生效 © BSI 09-2000 ISBN | 修订号 | 日期 | 备注 |

对通用水泥是否符合本标准的合格评定以及第三方合格认证的要求详见BS EN 197-2：2000――第二部分：合格评定，此外，这些相关条款也描述了对生产者要求的所有任务以及通报机构证明其符合1+体系的法定证明。

本英国标准是系列相关建筑标准的组成部分之一，它包括在CEN成员国已成为标准的混凝土的设计与施工，该系列标准涵盖欧洲准则2（EN 1992-1）混凝土结构的设计、EN 206-1、及其相关的UK补充英国标准（BS 8500）对混凝土的规定要求、性能、生产和合格评定、对混凝土组成材料的规定要求和包括BS EN 196系列水泥试验方法在内的相关试验方法。

本英国标准不包括以下内容：符合BS 1370的低热波特兰水泥和符合BS 4027的抗硫酸盐波特兰水泥的附加特殊性能、以前在BS 4246中规定的高矿渣高炉水泥和在BS 1416中规定的低旱强波特兰高炉水泥、符合BS 6610的火山灰质粉煤灰水泥、其它类型的非因硅酸钙水化作用而硬结的水泥，如：符合BS 915-2的高铝水泥和符合BS 4248的超硫酸盐水泥，这些水泥拟在BS EN 197或其它标准中规定。

国家附录NA（指示的）将本英国标准表1给出的通用水泥标记与以前列在那些过渡期后将被废止和目前仍通用的英国标准里的标记进行了比较，国家附录中的表NA.1提供了可供含有符合即将废止的英国标准允许水泥名单的相关建筑标准用户选择（通过名称和标记）通用水泥代用品的方法，对这种代用品的评估只在一段有限的时间内有必要，出现这种情况的原因是英国标准协会与工业行业答成一致，不发布与水泥有关的建筑标准的修订情况以便反映出使用中的通用水泥的标记，在大多数英国标准被欧洲标准代替时，就有必要终止对代用品的评估。

国家附录NB（指示的）详述了水泥生产者和用户间附加信息的交流法则，包括碱含量信息的传递。

国家附录NC（指示的）对交付时接收检验的取样和试验给出了建议。

本英国标准没有规定细度极限值。由于议定的CEMⅠ型水泥的细度范围较小，对此，国家附录ND（指标的）描述了英国专业用户控制其细度的方法，同时该附录也对彩色水泥作出了规定。

国家附录NE（指示的）规定了硅质粉煤灰烧失量按国家规范标准化的要求细则。

国家附录NF（指示的）规定了包括通用水泥健康和安全方面的通用指南。

国家附录NG（指示的）列出了国家附录中可供引用的出版物。

建议英国购买者将生产和交付的通用水泥纳入第三方产品质量认证计划。

参照

在BSI标准目录中题为“国际标准通讯索引”栏下或通过BSI标准电子目录中的“查找”工具可以查到本文件引用的、实施国际或欧洲标准的英国标准。

英国标准并不包括所有必须的合同条款，各用户必须对其对标准的正确使用负责。

符合英国标准并不意味可以自然免除相应的法律责任。

页码说明

本文件含封面、封面内页、页ⅰ和ⅱ、EN标题页、第2至第45页和封底。

本文件中的版权通知指明了文件的最后发布时间。

| 欧洲标准 | EN 197-1 |
| --- | --- |

2000年7月

ICS 91:100.10                                                      代替 ENV 197-1：1992

英译本

水泥 —— 第 1 部分：

通用水泥的组成、规格要求和合格评定准则

目       录

前 言	6

引言	6

1 ．范围	7

2 ．引用标准	7

3 ．定义	7

4 ．水泥	8

5 ．组分	8

6 ．组成和代号	11

7． 力学、物理、化学和耐久性要求	13

8． 标准名称的标识	14

9.   合格评定准则	14

附录A（提示的）A－差异	18

附录ZA（提示的）EU建筑产品导则中通用水泥CE标志的条款	18

国家附录 NA（指示的）	23

国家附录 NB（指示的）	25

国家附录 NC（指示的）	29

国家附录 ND（指示的）	31

国家附录 NF（指示的）	33

国家附录 NG（指示的）	36

- 前 言

本欧洲标准是由IBN担任秘书处的CEN / TC51（水泥和建筑石灰）技术委员会制定。

本欧洲标准代替EN 197 – l : 1992

本欧洲标准应赋于国家标准的地位，最迟于2000年12月通过签署或出版等同内容的国家标准，不一致的国家标准最迟于2000年12月应被撤消。

对1992年版本应用了PNE规则进行了修改，引入了由CEN / TC51 / WG13编制的修订后的条款9， 并考虑了在1995年CEN／TC51的调查结果和1998年CEN的调查结果。

EN 197 - l是由欧委会和欧洲自由贸易联合会给予CEN的指令下制订并支持了EU导则的主要要求。

关于与EU导则的关系，见作为EN 197 - l整体部分的提示性附录ZA 。制定水泥的标准是由欧洲经济共同体（EEC）于1969年发起的，后于1973年在会员国的要求下，此项工作交给欧洲标准化委员会（CEN）。制定西欧国家包括EEC的EFTA的成员的水泥标准的任务委托给了TC51技术委员会。在70年代中期CEN / TC51进行了第一次调查，确定当时有近20种不同种类的水泥已制定了国家标准而且证明在当地条件下满意地使用于普通的或特殊的场合，调研表明不同来源的原材料，不同的气候条件、不同的社会／文化状况己使西欧的不同地区建立了建筑技术各异的典型建筑风格而导致许多种类的水泥，同样的或类似的水泥可以用于很不相同的结构并可有不同的应用形式，而在相应的气候条件下对性能可有显著不同的要求。

当CEN／TC 51意识到这种情况，80年代初期决定在水泥标准中仅包括那些绝大部分西欧国家己熟悉的在任何素混凝土和钢筋混凝土中使用的水泥，因为这类水泥在这些国家已生产和使用了许多年。 CEN／TC51 当时的观点是更多的地区性水泥将继续作为国家级标准。 1989年的水泥标准草案就是按此观点制订的，但未获必要多数通过，因为有一些国家要将所有他们己有国家标准的水泥均纳入以及因为EU建筑产品导则（89 / 106 / EEC）要求纳入所有传统的和好用的水泥以消除建筑领域员易的技术壁垒。由于当时尚无说明“传统”和“好用”的指标，1990年CEN / TC51进行了第二次调查表明，50 多种水泥己有国家标准，很明显有些己被有关国家标准化机构称为传统的水泥已经生产和使用几十年，在实践中已证实了它们的耐久性。相反地，有些水泥也被认为是传统的和好用的水泥仅生产了几年而且成为国家标准仅1 ~ 2年。

由于涉及大量不同的水泥，因此考虑有必要将通用水泥与具有附加的或特殊的性能的特种水泥分开。EN 197 - l 的目的是规定通用水泥的组成、要求和合格评定准则。这包括了被CEN范围内有关的国家标准机构称作为传统的和好用的所有通用水泥，引入了基于组成的水泥品种和基于强度的等级以考虑包括各种水泥。这些水泥的硬化主要是依靠硅酸钙的水化，具有特殊性能的通用水泥以及不同硬化过程的水泥将分别列入本欧洲标准更多的部分或进一步的欧洲标准中。 EN 197 - l中的要求是EN 196 - 1 ，-2，- 3，-5，-6 , - 7 和-21 水泥试验结果。通用水泥的合格评定制度规定在EN197 - 2 中。

附录A为提示性的。

根据CEN/CENELEC内部砚定，下列国家的国家标准组织必须执行欧洲标准：奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希措、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、娜成、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国。

- 引言

不同的水泥具有不同的性质和性能，目前己有的一些性能试验（如凝结时间、强度和安定性）己包含在EN197 - l 中，此外，CEN／TC 51正在进行工作以确定需要进一步规定水泥特性所需任何附加试验。在更多的性能试验可获得前，选择水泥尤其是水泥的型号和／或强度等级与取决暴露等级和结构型式的耐久性要求有关。必须符和使用地有效的砼和砂浆的适合标准和／或规定。

- 1 ．范围

EN 197 - 1 规定和给出了27种不同的通用水泥产品和它们的组成的规格，每种水泥的定义包括 6种强度等级范围内生产这些不同产品中各组分混合的配合比。定义还包括各组分的必须满足的要求以及27种产品的力学、物理、化学要求及强度等级。 EN 197 - 1还规定了合格指标及有关的规则，还给出了必要的耐久性要求。

注 1 ．除了规定的要求，水泥生产和使用者间附加的信息交流可能是有益的，这种交流的程序未包括在 EN 197 - 1 的范围内，但应按照国家标准或规定或者由有关各方商议进行处理。

注 2 ．EN197 - 2 中“水泥”仅指月于通用水泥，除非另有规定。

- 2 ．引用标准

EN 197 - 1列入注明日期或不注明日期的引用标准及其它出版物的条款。这些引用标准在标准内容中适当位置引用，出版物列在引用标准后面。对注明日期的引用标准或出版物其后的修订或修改，只有通过EN 197 - 1 的修订或修改才能将其引入，对不注明日期的引用标准是指应用最新版本。

EN 196 - l 水泥试验方法——第l部分：强度测定

EN 196 - 2 水泥试验方法——第2部分：水泥化学分析

EN 196 - 3 水泥试验方法——第3部分：凝结时间和安定性测定

EN 196 - 5 水泥试验方法——第5部分：火山灰质水泥的火山灰性试验

EN 196 - 6 水泥试验方法——第6部分：细度测定

EN 196 - 7 水泥试验方法——第7部分：水泥取样和制样方法

EN 196 - 211)水泥试验方法——第21部分：水泥氯化物，二氧化碳和碱含量测定

EN 197 - 2 水泥——第2部分：合格评定

PrEN 13639 : 1999 石灰石中有机碳总含量测定

EN 451 - 1 粉煤灰试验方法——第1部分游离氧化钙含量的测定

EN 933 - 2 集料的几何性质试验——第9部分：细度评定——亚甲基兰试验

EN 934 - 2 砼、砂浆和灰桨的外加剂——第2部分：砼外加剂——定义和要求

1）EN 196 - 21最近正式并入EN 196 - 2

ISO9277 用BET气体吸附方法测定固体的比表面积

- 3 ．定义

对 EN 197 - 1应用下列定义：

3 .1  活性氧化钙（CaO）

在正常硬化条件下能够形成硅酸钙水化物或硫酸钙水化物的那部分氧化钙。

注：评定这部分氧化钙是从总的氧化钙含量（见EN 196 - 2）中减去根据CO2含量（见EN 196 - 21）测定相当于CaCO3中的氧化钙部分和根据已扣除被碱吸收的SO3后的SO3含量（见EN 196 - 2）测得相当于 CaSO4中的氧化钙部分。

3 .2  活性二氧化硅（SiO2）

经盐酸（HCI）和沸煮氢氧化钾（KOH）溶液处理后可溶解的那部分二氧化硅。

注：测定活性二氧化硅量是从总的二氧化硅含量（见 EN 1 96 - 2 ）中减去在盐酸和氢氧化钾中不溶残渣中所含的部分（见 EN 196 - 2 ) ，均以干基。

3 .3  主要组分

专门选用的无机材料，其比例超过所有主要组分和次要附加组分总和数量的5％。

3 .4  次要附加组分

专门选用的无机材料，使用的比例不超过所有主要组份和次要附加组分总量的5％。

3 .5  通用水泥的品种

通用水泥族中27种产品之一，（见表 l）。

3 .6  水泥的强度等级

抗压强度的等级。

3 .7  自控检验

由生产者在工厂／库栈的发放点取现场样的连续检验。

3 .8  控制期

为自控试验结果评定而确定的生产和发送期。

3 .9  特性值

要求的性能值之外延伸一个规定的百分数，所有总值的百分点PK 。

3 .10 规定的特性值

力学、物理和化学性能的特性值，对于上限而言是不能超过的，或对于下限而言作为最小值应该达到的。

3 .11 单一结果的极限值

力学、物理或化学性能的数值对任何单一试验结果，对于上限是不能超过的或对于下限作为最小值应该达到的。

3 .12 可允许的验收概率CR

对某一拍样计划，水泥的特性值超出规定特性值允许的验收概率。

3 .13 抽样计划

说明拟采用的（统计的）样本大小， PK百分数，以及可允许的验收概率CR的特性计划。

3 .14 现场祥

在同一时间生一个和相同地点取得与预定试验有关的试样可通过混合一个或多个紧接的连续增量样见（EN 196 - 7 ）而获得。

- 4 ．水泥

水泥是一种水硬性胶凝材料，即一种细磨的无机材料，它与水拌和后形成浆体通过水化反应和过程凝结与硬化，硬化后甚至在水中可保持其强度和稳定性。

符合EN 197 - l 的水泥称为CEM水泥，当它与集料和水适当配合与拌和应能制成可维持足够时间工作度的混凝土或砂浆，并应在规定的期间后达到规定的强度水平，同时也具有长期体积稳定性。

CEM水泥的水硬性主要由于硅酸钙的水化，但其它化合物也可参与硬化过程，例如铝酸盐。 CEM 水泥中活性氧化钙（CaO）和活性二氧化硅（SiO2）比例的总和以重量计至少应为50% ，此比例按EN 196 - 2测定。

CEM水泥是由不同材料组成的，由于材料的加工过程和生产的质量保证使水泥在成分上具有统计的均匀性，这种生产和材料的加工过程与水泥对EN 197 - l 的符合性的关联在EN 197 - 2 中详细描述。

注：还有些水泥的硬化主要是由于其它化合物，例如在硫酸钙水泥中的硫酸钙。

- 5 ．组分

5 . 1

5.2～5.5中规定的各组分的要求原则上应按EN 196描述的试验方法测定，除非另有规定。

5 . 2 主要组分

5 . 2 . 1 波特兰水泥熟料(K）

波特兰水泥熟料是准确规定的含有各种成分（通常以 CaO 、SiO2 、A12O3 、 Fe203 等氧化物表示）的原料化合物（生料、料浆或泥浆）与少量其它材料经锻烧而制成的。

生料、料浆或泥浆是一种水硬性材料：以重量计至2/3由硅酸钙（C3S 和 C2S）组成，其余由含铝和铁的熟料相和其它化合物组成，CaO/SiO2重量比应不小于2.0 , MgO含量以重量计应不超过5.0 ％。

5 . 2 . 2 粒状高炉矿渣（ S )

粒状高炉矿渣是田高炉中熔融铁矿石而得到的适当成分矿渣熔融体经急冷而成的。它至少含有以重量计导的玻璃体况层，经适当激发具有水硬性。

粒状高炉矿渣至少2/3重量应由 CaO、MgO和SiO2总和组成，其余为Al2O3和少量其它化合物，CaO+MgO/SiO2的重量比应大于 1.0。

5 . 23 火山灰质材料（P、Q）。

5 . 2 . 3 . 1 总则

火山灰质材料是硅质或硅铝质成分，或其混合组成的天然物质。粉煤灰和硅灰虽具有火山灰性，它们在笙独的条款（见 5 , 2 , 4 和 5 . 2 .7）中作规定。

火山灰质材料当与水拌和后本身并不硬化，但当细磨后，在有水存在情况下它们可在正常室温下与溶解的 Ca ( OH)反应形成强度增长的硅酸钙和铝酸钙化合物。这类化合物类似于水硬性材料硬化形成的化合物，火山灰质材料主要由活性SiO2和活性 A12O3 组成，其余为Fe2O3和其它氧化物，硬化过程中活性 CaO的比例可忽略不计，活性SiO2含量以重量计应不少于25.0%。

5 . 2 . 3 . 2 夭然火山灰质材料（P）

天然火山灰质材料一般为具有适当化学和矿物成分的火山生成物或沉积岩，并应符合 5. 2. 3 . 1 。

5 . 2 . 3 . 3 天然锻烧的火山灰质材料（Q）

天然缎烧的火山灰质材料是经热处理活化的火山生成物，粘土、页岩或沉积岩并应符合5 . 2 . 3 . 1 。

5 . 2 . 4 粉煤灰（V、W）

5 . 2 . 4 . 1 总则

粉煤灰是由燃烧粉煤炉的气流中通过电收尘或机械收尘将似尘埃颗粒沉淀而获得的。由其它方法得到的灰不应用于符合 EN 197 - l 的水泥中。

粉煤灰的性质可以是硅质的或钙质的，前者具有火山灰性，后者可以具有火山灰性，另外还可具有水硬性。粉煤灰的烧失量按 EN 196 - 2 测定，采用灼烧时间为lh ，以重量计应不超过5.0 ％。

如果根据使用地点硅与砂浆的相应标准和／或法规，耐久性特别是抗冻性以及与外加剂的适应性等特殊要求能满足，烧失量为 5.0～7.0%的粉煤灰也是可被接受的，在粉煤灰烧失量为5.0～7.0%情况下，在包装和／或水泥的发货单上应表明最大限量7.0％。

5 . 2 . 4 . 2 硅质粉煤灰(V)

硅质粉煤灰是一种具有火山灰性的大部分呈球体颗粒的细粉。它主要由活性SiO2和活性Al2O3组成，其余为Fe2O3和其它化合物。活性 CaO的比例以重量计应小于 10.0 % , 游离 CaO 的含量按 EN 451 - 1 中描述的方法测定应不超过1.0%，如果按照EN 196 - 3用按重量计 30％硅质粉煤灰和70％符合EN 197 - 1 的CEMI水泥化合物检验安定性要求膨胀不超过10mm，含有游离CaO 1.0～2.5％的粉煤灰也可被接受。活性SiO2含量以重量计应不小于25.0％。

5 . 2 . 4 . 3 钙质粉煤灰（W）

钙质粉煤灰是一种具有水硬性或／或火山灰性的细粉。它主要由活性CaO，活性SiO2和Al2O3组成，其余为Fe2O3和其它化合物，活性CaO比例以重量计应不小于10%，含以重量计10.0～15.0%活性CaO的钙质粉煤灰应含重量计不小于25.0%活性SiO2。

含有以重量计大于15.0%活性CaO的适当磨细钙质粉煤灰，按照EN 196 - 1检验，28d抗压强度至少应为 10.0MPa。试验前，粉煤灰应被磨细，细度控制在40µm筛湿筛的筛余以灰的重量比计应为10％～30％。试验胶砂应仅用磨细钙质粉煤灰制备而不用水泥，胶砂试件在成型后 48h脱模，然后在相对湿度至少为 90％的湿气中养护直至试验为止，当按 EN196 - 3 采用以重量计30％上述细磨的钙质粉煤灰和70%符合 EN 197 - l 的CEM - 1水泥化合物试验，钙质粉煤灰的膨胀（安定均应不超过10mm。

注: 如果粉煤灰的SO3含量超过水泥SO3含量允许上限，这就必须考虑适当降低含硫酸钙的组分生产水泥。

5 . 2 . 5 锻烧页岩(T)

锻烧页岩，特别是缎烧油页岩是在约800℃ 温度下在一种专门的窑内生产的。由于天然材料的成分和生产工艺的原因，缎烧页岩含有熟料相，主要为硅酸二钙和铝酸一钙，除了少量游离CaO 和硫酸钙外，它还含有较大比例的火山灰活性氧化物，特别是SiO2。因此，细磨状态的锻烧页岩显示有如同波特兰水泥的水硬性并还有火山灰性。

适当磨细的缎烧页岩当按 EN 196 - 1 试验时，28d抗压强度至少应为25.0MPa，试验胶砂应仅用细磨锻烧页岩制备而不用水泥，胶砂试件在成型后48h脱模，然后在相对湿度至少为90％的湿气养护直至试验为止。

当按 EN 196 - 3 采用以重量计 30％磨细锻烧页岩和70%符合EN 197 - 1 的CEM - l 水泥化合物试验，缎烧页岩的膨胀（安定性）应不超过10mm。

注：如果缎烧页岩的SO3含量超过水泥SO3含量允许上限，这就必须考虑适当降低含硫酸钙的组分生产水泥。

5 . 2 . 6 石灰（L、LL )

石灰石应符合下列要求：

( a )由 CaO 含量计算的 CaCO3含量以重量计至少应为75％。

( b )按 EN 933 - 9亚甲基兰试验测定的粘土含量应不超过1.20g/100g。进行此试验时，石灰石应磨细至按EN 196 - 6 测定约500cm2/g的细度。

( c )当按PrEN 13639 : 1999 试验时，总有机碳（TOC）含量应符合下列指标之一：

· LL  以重量计应不超过0.20%；

· L   以重量计应不超过0.50%。

5 . 2 . 7 硅灰(D)

硅灰来自生产硅和硅铁合金的电弧炉中高纯度石英被炭还原而生成的，是由以总量计至少含有85％无定形SiO2的非常细的球体颗粒所组成的。硅灰应符合下列要求：

( a ) 按EN 196 - 2 ，采用灼烧时间为lh测得烧失量以重量计应不超过4.0%；

( b ) 按ISO 9277 试验，未处理硅灰的比面积（BET）至少应为 15.0m2/g ，硅灰与熟料和硫酸钙共同粉磨时可以为原状的或压实或成粒（用水）状态。

5 . 3 次要附加组分

次要附加组分为专门选择的天然的无机矿物材料，从熟料生产过程中获得的无机矿物材料或在 5 . 2 条款中规定的组分除非它们已包括在水泥的主要组分中。

在适当的制备并考虑了它们的颗粒级配后，次要附加组分可改善水泥的物理性能（如工作度或保水性）。它们可以是惰性的或具有微弱的水硬性，潜在水硬性或火山灰性，不管怎样，在这方面对它们没有要求。次要附加组分应恰当地制备即根据它们生产或发货状态进行选择、均化、干操和粉碎。它们应不明显增加水泥的水量，损害混凝土或砂浆抗任何破坏能力或降低钢筋的锈蚀保护。

注：有要求时，应从生产者可获得水泥中次要附加组分的资料。

5 . 4 硫酸钙

硫酸钙是在水泥生产过程中加入的其它组份，以控制凝结。硫酸钙可以是天然石膏（二水硫酸钙、CaSO4·2H2O )，半水石膏CaSO4·1/2H2O），或无水石膏（无水硫酸钙，CaSO4）或任何它们的化合物。天然石膏和无水石膏可天然获得。硫酸钙也可从某些工业生产过程中作为副产品获得。

5 . 5 外加物

EN 197 - 1 中的外加物是不包括在5.2～5.4中的组分，它加入的目的是为了改善水泥生产或水泥性能。

外加物的总量不超过水泥重量的1.0%（颜料除外）。有机外加物量干基应不超过水泥重量的0.5％。

这类外加物应不助长钢筋锈蚀或损害水泥或由其制备的混凝土或砂浆的性能。

当水泥中应用了符合EN 934系列的混凝土，砂浆或灰浆的外加剂时，在袋上或发货单上应标明外加剂的标准代号。

- 6 ．组成和代号

包括在EN 197 - 1 中通用水泥族的 27 种水泥产品和它们的代号列于表 1 ，它们分组成以下 5 种主要水泥品种：

·CEM I   波特兰水泥

·CEMⅡ  波特兰－复合水泥

·CEMⅢ  高炉水泥

·CEMⅣ  火山灰质水泥

·CEMⅤ  复合水泥

通用水泥族中27种产品的每种的组成应按照表1。

注：为使定义更明确，组成的要求是指所有主要组分和次要附加组分的总和，成品水泥的组成理解为主要组分和次要附加组分加上必要的硫酸钙（见5 . 4）和任何外加物（见5 . 5）。

表 l       通用水泥族27种产品

| 主要 品种 | 27种产品的代号 （通用水泥的品种） |  | 组成（重量%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主 要 组 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次要 附加组分 |
|  |  |  | 熟料 K | 高炉 矿渣 S | 硅灰 Db | 火山灰 |  | 粉煤灰 |  | 烧 页 岩 T | 石灰石 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 天然的 P | 天然煅烧 Q | 硅质 V | 钙质 W |  | L | LL |  |
| CEM I | 波特兰水泥 | CEM I | 95-100 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
| CEMⅡ | 波特兰 矿渣水泥 | CEMⅡ/A-S | 81-94 | 6-20 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-S | 65-79 | 21-35 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  | 波特兰 硅质水泥 | CEMⅡ/A-D | 90-94 | － | 6-10 | － | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  | 波特兰- 火山灰 水泥 | CEMⅡ/A-P | 80-94 | － | － | 6-20 | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-P | 65-79 | － | － | 21-35 | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/A-Q | 80-94 | － | － | － | 6-20 | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-Q | 65-79 | － | － | － | 21-35 | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  | 波特兰- 粉煤灰 水泥 | CEMⅡ/A-V | 80-94 | － | － | － | － | 6-20 | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-V | 65-79 | － | － | － | － | 21-35 | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/A-W | 80-94 | － | － | － | － | － | 6-20 | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-W | 65-79 | － | － | － | － | － | 21-35 | － | － | － | 0-5 |
|  | 波特兰- 烧页岩水泥 | CEMⅡ/A-T | 80-94 | － | － | － | － | － | － | 6-20 | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-T | 65-79 | － | － | － | － | － | － | 21-35 | － | － | 0-5 |
|  | 波特兰- 石灰石 水泥 | CEMⅡ/A-L | 80-94 | － | － | － | － | － | － | － | 6-20 | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-L | 65-79 | － | － | － | － | － | － | － | 21-35 | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/A-LL | 80-94 | － | － | － | － | － | － | － | － | 6-20 | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-LL | 65-79 | － | － | － | － | － | － | － | － | 21-35 | 0-5 |
|  | 波持兰- 复合水泥 | CEMⅡ/A-M | 80-94 | ←——————————6－20———————————→ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-5 |
|  |  | CEMⅡ/B-M | 65-79 | ←——————————21－35———————————→ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-5 |
| CEMⅢ | 高炉水泥 | CEMⅢ/A | 35-64 | 36-65 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅢ/B | 20-34 | 66-80 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅢ/C | 5-19 | 81-95 | － | － | － | － | － | － | － | － | 0-5 |
| CEMⅣ | 火山灰 水泥 | CEMⅣ/A | 65-89 | － | ←——————11-35—————→ |  |  |  |  | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅣ/B | 45-64 | － | ←——————36-55—————→ |  |  |  |  | － | － | － | 0-5 |
| CEMⅤ | 复合 水泥C | CEMⅤ/A | 40-64 | 18-30 | － | ←———18-30——→ |  |  | － | － | － | － | 0-5 |
|  |  | CEMⅤ/B | 20-38 | 31-50 | － | ←———31-50——→ |  |  | － | － | － | － | 0-5 |
| a 表示的数值是指主要组份和次要附加组份的总和。 b 硅灰的比例限于10%。 c 在波特兰－复合水泥CEMⅡ/A-M中和CEMⅡ/B-M中，火山灰质水泥CEMⅣ/A和CEMⅣ/B中，和复合水泥CEMⅤ/AT和CEMⅤ/B中，除熟料外的主要组分应在水泥名称的标识说明（见条款8举例）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7． 力学、物理、化学和耐久性要求

7 . 1 力学要求

7 . 1 . 1 标准强度

水泥的标准强度是按 EN 196 - 1测定的28d抗压强度，并应符合表2的要求。

标准强度包括三个等级：32 . 5 、 42 . 5 、 52 . 5 （见表2）。

7 . 1 . 2 早期强度

水泥的早期强度是按EN 196 - 1 测定的2d或7d抗压强度，并应符合表2的要求。

每一等级的标准强度均规定二个等级早期强度，一个等级为普通早强以N表示，另一个等级为高早强以R表示（见表2）。

表 2       作为特性值的力学和物理要求

| 强度等级 | 抗压强度 MPa |  |  |  | 初凝时间 min | 安定性 （膨胀） mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 旱期强度 |  | 标准强度 |  |  |  |
|  | 2d | 7d | 28d |  |  |  |
| 32.5N | － | ≥16.0 | ≥32.5 | ≤52.5 | ≥75 | ≤10 |
| 32.5R | ≥10.0 | － |  |  |  |  |
| 42.5N | ≥10.0 | － | ≥42.5 | ≤62.5 | ≥60 |  |
| 42.5R | ≥20.0 | － |  |  |  |  |
| 52.5N | ≥20.0 | － | ≥52.5 | － | ≥45 |  |
| 52.5R | ≥30.0 | － |  |  |  |  |

7 . 2 物理要求

7 . 21 初凝时间

按EN 196 - 3 测定的初凝时间应符合表2的要求。

7 . 2 . 2 安定性

按 EN196 - 3 测定的膨胀应符合表2的要求。

7 . 3 化学要求

列于表3第3栏和第4栏中各水泥品种和强度等级的水泥性能，当按第2栏指明的标准进行试验时，应符合本表第5栏中列出的要求．

注：有些欧洲国家对水溶性六价铬有附加要求（见提示性附录A）。

7 . 4 耐久性要求

在许多应用场合，特别在严格的环境条件下，水泥的选择对混凝土、砂浆和灰浆耐久性具有影响，例如抗冻性、抗化学侵蚀和保护钢筋。

从EN 197 - 1 选择水泥，特别是对不同应用场合和暴露等级选择的水泥品种和强度等级应符合使用地有效的混凝土或砂浆和相应标准和/或法规。

表 3       作为特性值的化学要求

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 试验基准 | 水泥品种 | 强度等级 | 要求a |
| 烧失量 | EN 196-2 | CEMⅠ CEMⅢ | 所有等级 | ≤5.0 % |
| 不溶物 | EN 196-2b | CEMⅠ CEMⅢ | 所有等级 | ≤5.0 % |
| 硫酸盐全量 （以SO3以） | EN 196-2 | CEMⅠ CEMⅡc CEMⅣ CEMⅤ | 32.5N 32.5R 42.5N | ≤3.5 % |
|  |  |  | 42.5R 52.5N 52.5R | ≤4.0 % |
|  |  | CEMⅢd | 所有等级 |  |
| 氯化物含量 | EN 196-21 | 所有品种e | 所有等级 | ≤0.10 %f |
| 火山灰性 | EN 196-5 | CEMⅣ | 所有等级 | 符合试验 |
| a 所有要求均以水泥成品重量的百分数计。 b 在盐酸和碳酸钠中测定不溶物。 c 水泥品种CEMⅡ/B - T的所有强度等级可含高至4.5%硫酸盐。 d 水泥品种CEMⅢ/C可含高至4.5%硫酸盐。 e水泥品种CEMⅢ可含大于0.10%氯化物，但在那种情况下，在包装物上和/或发货单上应表明最大的氯化物含量。 f 应用于预应力场合，水泥可按更低的要求生产，此时发货单上应表明此低值代替0.10%。 |  |  |  |  |

- 8． 标准名称的标识

CEM水泥至少应通过在中规定的水泥品种代号和表明强度等级32.5、 42.5或 52.5的数字(见7.1)来识别，为了表明早期强度等级，适当时应加入N或R字母。

例1，符合EN 197 - l强度等级为42.5高早强波特兰水泥可标记为：

波特兰水泥EN 197 - l－CEMⅠ42.5R

例2，含有以重量计6％～20 % TOC含量不超过0.50 ％石灰石(L)，强度等级为 32.5普通早强的波特兰－石灰石水泥可标记为：

波特兰－石灰石水泥 EN 197 - l－CEMⅡ/A-L32.5N

例3，含有粒状高炉矿渣(S)，硅质粉煤灰( v )和石灰石(L)总量以重量计为6％～20 % ，强度等级为32.5高早强的波特兰－复合水泥可标记为：

波特兰－复合水泥 EN 197 - l－CEMⅡ/A-M( S-V-L)32.5R

例4，含有以里量计粒状高炉矿渣(S) 18 %～30 %，硅质粉煤灰(V) 18 %～30％强度等级32.5 普通早强的复合水泥可标记为：

复合水泥 EN 1 97 - 1 CEMV / A ( S－V) 32.5N

- 9.   合格评定准则

9 . 1  总要求

27 种产品对 EN 197 - 1的符合性应根据现场样品的试验进行连续评定，表4中规定了性能、试验方法以及由生产者自控检验的最小检验频次，关于不是连续发运的水泥检验频次及其它细节，见EN197-2。

由认可的认证机构的合格认证，水泥对于EN 197 - l的符合性应根据 EN 197 - 2 进行评定。

注：EN 197 - 1不涉及发货的验收检查。

表4       性能、试验方法及由生产者自控检验的最小检验频次和统计评定程序

|  |  |  | 自控检验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 试验的水泥 | 试验 方法a、b | 最小检验频次 |  | 统计评定程序 |  |
|  |  |  | 例行状态 | 新品种水泥 的初始期 | 计量检查e | 计数检查 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 旱期强度 标准强度 | 所有水泥 | EN196 - 1 | 2/周 | 4/周 | × |  |
| 初凝时间 | 所有水泥 | EN196 - 3 | 2/周 | 4/周 |  | ×f |
| 安定性（膨胀） | 所有水泥 | EN196 - 3 | 1/周 | 4/周 |  | × |
| 烧失量 | CEMⅠ，CEMⅢ | EN196 - 2 | 2/月c | 1/周 |  | ×f |
| 不溶物 | CEMⅠ，CEMⅢ | EN196 - 2 | 2/月c | 1/周 |  | ×f |
| 硫酸盐含量 | 所有水泥 | EN196 - 2 | 2/周 | 4/周 |  | ×f |
| 氯化物含量 | 所有水泥 | EN196 - 21 | 2/月 | 1/周 |  | ×f |
| 火山灰性 | CEMⅣ | EN196 - 5 | 2/月 | 1/周 |  | × |
| 组成 | 所有水泥 | －d | 1/月 | 1/周 |  |  |
| a 在EN196有关部分允许，除表明的方法其它方法也可应用，若它们得到的结果与基准方法得到的相关和相当。 b 采用的取样和制样的方法，应按EN196 - 7。 c 当在12个月期间内，没有一个试验结果超过特性值的50%，频次可减为每月1次。 d 由生产者选择适当的试验方法。 e 如果数据不是正态分布，则评定方法可根据逐个来确定。 f 如果在控制期试样数至少每周1个，可用计量检查进行评定。 |  |  |  |  |  |  |

9 . 2 力学、物理和化学性能的合格评定准则及评定程序

9 . 2 . 1 总则

水泥符合EN 197 - 1中力学、物理和化学性能的要求是设定如果在 9 . 2 . 2 和 9 . 2 . 3 中规定的合格评定准则均满足，符合性应根据在发放点所取现场试验的连续抽样以及根据在控制期所取全部自控试样获得的试验结果进行评定。

CD≤CA       （3）

CA值取决于基于特性值百分点Pk，取决于可允许验收概率CR以及取决于试验结果数n，CA值列于表7中。

表6       验收常数KAa

| 试验结果数 n | KAa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pk=5% | Pk=10% |
|  | 旱期强度和标准强度下限 | （其它性能） |
| 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-149 150-199 200-299 300-399 >400 | 2.40 2.35 2.31 2.27 2.24 2.22 2.17 2.13 2.09 2.07 2.02 1.99 1.97 1.94 1.93 1.87 1.84 1.80 1.78 | 1.93 1.89 1.85 1.82 1.80 1.78 1.73 1.70 1.67 1.65 1.61 1.58 1.56 1.54 1.53 1.48 1.45 1.42 1.40 |
| 注：本表给出的数值对CR=5%有效。 |  |  |
| a 也可以应用对n中间值有效的KA值。 |  |  |

表7        CA值

| 试验结果数na | Pk=10%时CA值 |
| --- | --- |
| 20-39 40-54 55-69 70-84 85-99 100-109 110-123 124-136 | 0 1 2 3 4 5 6 7 |
| 注：本表给出的数值对CR=5%有效。 |  |
| a 如果试验结果数是n <20(对Pk=10%)，以统计为基础的合格判定是不可能的。尽管如此，如果当n <20发生，应采用CA=0。 |  |

9 . 2 . 2 统计的合格评定准则

9 . 2 . 2 . 1 总则

符合性应根据以下统计的指标来确定：

·在 EN 197 - l 的7 . 1、 7 . 2和7 . 3中给出的力学、物理和化学性能规定特性值；

·在表5给出的以规定特性值为基础的百分点Pk；

·在表5给出的可允许的验收概率CR 。

表5      PK 和CR 的要求值

|  | 力学要求 |  | 物理和化学要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 旱期强度和标准强度 （下限） | 标准强度 （上限） |  |
| 以特性值为基础 百分点 Pk | 5% | 10% |  |
| 可允许的验收概率 CR | 5% |  |  |

注：对超出规定特性值的结果的比例占多数时，根据有限数的试验结果程序评定符合性只能得到近似值。试样的样本（试验结果数）越大，其近似值越接近，选择的验收概率CR超过抽样方案控制近似的程序。

对EN 197 - 1 要求的符合性通过在9 . 2 . 2 . 2 和9 . 2 . 2 . 3中描述的，在表4中规定的计量检查或计数检查来验证。

控制期应为12个月。

9 . 2 . 2 . 2 计量检查

对此种检查，试验结果假定是正态分布的。

当公式（1）和（2）（适用时）满足时，可确认其符合性：

X-KA×S≥L     （1）

和

X+KA×S≥U     （2）

式中：

| X | 在控制期中自控试验结果总数的平均值； |
| --- | --- |
| S | 在控制期中自控试验结果总数的标准偏差： |
| KA | 验收常数； |
| L | 7 . 1表2中给出的规定的下限； |
| U | 条款 7、表2和表3中给出的规定的上限。 |

验收常数KA取决于特性值的百分点Pk，取决于可允许验收概率C以及取决于试验结果数 n 。 KA值列于表6。

9. 2. 2. 3 计数检查

超出特性值范围的试验结果数CD应计数，并与在表7中规定的由自控试验结果数n和百分点 Pk计算而得的验收数CA比较。

当公式（3）满足时，可确认其合格。

9 . 2 . 3 单一结果的合格评定准则

除了统计合格评定准则外，试验结果EN 197 - l要求的符合性还要求应验证每一试验结果保持在表8中规定的单一结果极限值范围内。

表8      单一结果的极限值

| 性能 |  | 单一结果极限值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.5N | 32.5R | 42.5N | 42.5R | 52.5N | 52.5R |
| 旱期强度（MPa） 下限值 | 2d | － | 8.0 | .8.0 | 18.0 | 18.0 | 28.0 |
|  | 7d | 14.0 | － | － | － | － | － |
| 标准强度（MPa） | 28d | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
| 下限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 初凝时间（min） 下限值 |  | 60 |  | 50 |  | 40 |  |
| 安定性（膨胀，mm） 上限值 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐含量 （以%SO3计） 上限值 | CEMⅠ CEMⅡa CEMⅣ CEMⅤ | 4.0 |  |  | 4.5 |  |  |
|  | CEMⅢ/A CEMⅢ/B | 4.5 |  |  |  |  |  |
|  | CEMⅢ/C | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 氯化物含量（%）b，上限值 |  | 0.10c |  |  |  |  |  |
| 火山灰 |  | 15d为正数 |  |  |  |  |  |
| a 水泥品种CEMⅡ/B - T所有强度等级可含高至5.0%SO3。 b 水泥品种CEMⅢ可含大于0.10%氯化物，但在此情况下应表明最大氯化物的含量。 c 应用于预应力场合，水泥可按更低要求生产，此时，发货单上应表明此低值代替0.10%数值。 |  |  |  |  |  |  |  |

9．3 水泥组成的合格评定准则

水泥的组成至少应每月一次由生产者进行校核，通常采用在水泥的发放点取一现场样。水泥的组成应符合表1中规定的要求。表l中规定的主要组分的极限量是在控制期所取现场样计算的平均组成应满足的基准值。对于单一结果最大偏差允许±2。为保证符合此要求，应采用适当的生产程序和适宜的验证方法并文件化。

9 . 4 水泥组分的性能合格评定准则

水泥的组分应符合条款5规定的要求，为保证符合此要求，应采用适当的生产程序并文件化。

- 附录A（提示的）A－差异

A－差异：由于国家的法规差异目前不在CEN/CENELEC成员国的管辖范围内，在CEN成员国内，除了EN 197 - 1有关要求外， A－差异在没有被取消前是有效的。根据 EC - 导则90/531、丹麦、芬兰、德国、冰岛、挪威和瑞典采用了国家的A－差异。参考下列国家法规（略）。

- 附录ZA（提示的）EU建筑产品导则中通用水泥CE标志的条款

ZA . 1 涉及EU建筑产品导则的EN197 - l条款

EN 197 - l和本附录ZA是由欧委会和欧洲自由贸易联盟给CEN的指令（2）下制定的。

列于表ZA . l中EN 197 - 1的一些条款符合EU建筑产品导则（89/106/EEC）给出的本指令的要求。

符合这些条款可以认为EN 197 - 1包括的通用水泥适用于在表ZA . 2中考虑的拟使用范围。

警告   不影响指定使用范围适用性的其它要求和其它EU导则可应用于属于EN 197-1范围的建筑产品。

可能有一些危险物质的要求适用于属于EN 197-1范围的产品（例如代用的欧洲法规、国家法律、法规和行政管理条款），为满足EU建筑产品导则的条款这些要求在何时、何地应用也必须符合。

注：在建筑网址EUROPA（CREATE，通过http : / / europa . eu . int）

可以获得欧洲和国家和危险物质规定的信息数据库。

2 ) M114“水泥、建筑石灰和其它胶凝物”

表 ZA . l      协调条款

| 建筑产品：27种不同的通用水泥产品（见表1） 拟使用范围：建筑用和制造建筑制品用混凝土、砂浆、灰浆和其它混合物的制备。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求/特性 |  | EN197-1中协调条款a | CPD条文3.2 水平和/或等级 | 备注 |
|  | 条款a | 要求的提要 |  |  |
| 通用水泥（次系列） 组份和组成 | 3 4 5 6 8 9 | 通用水泥产品系列中 27种不同产品（表1） 的成份根据组份材料和组成。 | 无 | 根据不同水泥产品 和强度等级，成员 国按技术法规选择 水泥用于特殊用途 是可能的。 |
| 抗压强度 旱期强度和标准强度 | 7.1 8 9 | 抗压强度要求按强度等级和极限值表示b。 | 无 |  |
| 凝结时间 | 7.2 9 | 按下限的要求b | 无 |  |
| 不溶物 | 7.3 9 | 按上限的要求b | 无 | 仅对CEMⅠ和CEMⅢ |
| 烧失量 | 7.3 9 | 按上限的要求b | 无 | 仅对CEMⅠ和CEMⅢ |
| 安定性 ·膨胀 ·SO3含量 | 7.2 9 7.3 9 | 按上限的要求b | 无 |  |
| 氯化物含量 | 7.3 9 | 按上限的要求b | 无 |  |
| 火山灰（仅对火山灰质水泥） | 7.3 9 | 根据极限值的要求b | 无 | 仅对CEMⅣ |
| 耐久性 | 4 5 7.4 |  |  | 耐久性与按使用地 有效的使用规则选 用水泥制备的混凝 土、砂浆、灰浆和 其他混合物有关。 |
| a 这些条款的要求，包括全部内容和列在条款中的表格均是本协调的水泥欧洲标准的整体部分。 b 这些极限值是本协调的水泥欧洲所覆盖的产品的定义部分。 |  |  |  |  |

ZA . 2 产品合格评定的程序

根据刊登于欧共体官方期刊的1997年7月14日委员会决议（97/555EC）及“水泥”产品族的指令附录3，在表ZA . 1中表明的27种通用水泥产品的合格评定体系其拟使用范围。在表 ZA . 2 中表示。

表 Z A . 2      合格评定体系

| 产品 | 拟使用范围 | 水平或等级 | 合格评定体系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用水泥，包括： ·波特兰水泥 ·波特兰复合水泥 波特兰矿渣水泥 波特兰硅灰水泥 波特兰火山灰水泥 波特兰粉煤灰水泥 波特兰烧页岩水泥 波特兰石灰石水泥 波特兰复合水泥 ·高炉水泥 ·火山灰水泥 ·复合水泥 | 用于建筑和用于制造建筑制品的混凝土、砂浆、灰浆和其它混合物的制备。 | …… | 1+ |
| 体系1+：见导则89/106/EEC附录3，2（i），用工厂取样的审核检验。 |  |  |  |

对EN197 - 1标准的合格评定应根据 EN197 - 1中条款9，以及按EN197 - 2的合格评定（3）。 EC197 - 2中条款8不应用。由于对CE标志而言，此条款己被AZ.3 和 ZA.4 条款中的规则所代替， EN197 - 2 中条款9给出了与发表中心有关的规则，该条款不属于按CPD加贴CE标志的合格评定程序和部份。但不管怎样成员国在他们市场监督职责范围内必须保证CE标志正确应用（CPD中15. 1条款）, EN197 - 2条款9应在涉及发送中心的相应的国家条款中应用。

ZA. 3 EC合格认证和EC合格声明

当根据 E197 - 2条款7合格评定体系的符合性已达到，认证机构应起草一张含以下信息的合格证书（CE合格证书）。此EC合格证书授权生产者加贴CE标志，如ZA . 4中所述。

EC合格证书应包括下列信息：

·认证机构的名称和地址；

·生产者或他在EEA确定的授权代表的名称或地址以及生产地点；

·产品的描述（按EN 197 - 1 的水泥标准名称的标识及要求的任何附加标识）;

·产品符合的条款（EN 197 - 1 附录ZA及按EN197 - 2建立的符合性如EN 197 - l 附录ZA所给出的一样）;

·产品可适用的特殊条件（不考虑其符合性） ;

·证书号；

·证书的有效期和有效的条件（需应用时） ;

·授权签署证书的人员的性能和职务；

此外，对EC合格证书覆盖的每种产品，生产者应起草一份合格声明(EC合格声明)包括下列信息：

·生产者或他在EEA确定的授权代表的名称和地址；

·作为附件的EC合格证书号；

·代表生产者或他的授权代表授权签署声明的人员姓名和职务。

二种文件均必须用官方语言或产品被应用的EU成员国语言。

3）此条相当于在CPD13 . 2 条款中提及的建立符合性。

ZA . 4 CE合格标志

ZA . 4 . 1 袋装水泥

如果是袋装水泥，CE合格标志，认证机构的识别号及下面的伴随信息应附加在袋上或伴随的商业文件上或二者结合，如果在袋上没有标上全部信息而只有一部分，那末在伴随的商业文件上应给出全部信息。

| C E 0123 |  | CE合格标志，由导则93/68/EEC 中给出的“CE”－符号组成。 认证机构的识别号 生产者的名称或识别标志 生产者注册的地址 生产水泥的工厂名称或识别标志（4） 加贴标志的年份的最后二位数字（5） EC合格证书号 欧洲标准号 标准名称的标识举例，表明EN 197 - 1 条款8中规定的水泥产品和强度等级 氯化物的极限值，%（6） 粉煤灰烧失量的极限值，%（7） 外加物的标准代号（8） |
| --- | --- | --- |
| 任一公司 注册地址 任一工厂 年份01 （打印日期的位置） 0123-CPD-0456 EN197-1 CEMⅠ42.5R 附加信息 |  |  |

（4）考虑到EN 197 - 2要求的需要，但不是强制性的。

（5）标志的年份应与袋装的时间有关或与从工厂或库栈发送的时间有关。

（6）仅对当生产的通用水泥符合EN197-1表3中规定不同的氯化物含量极限值时。

（7）仅对按EN 197 - 1中5.2.4.1当所有粉煤灰烧失量为5.0%～7.0%时。

（8）仅对按EN 197 - 1中5.5,当所用的外加物符合EN 934系列时。

为了实用，提供袋装水泥伴随信息可以考虑从以下可供选择的方案中选择伴随信息方案。

a) 如果在包装袋上打印上CE标志（通常都采用这种方法），以下伴随信息可以展示在伴随的商业单证上，不用在包装袋上展示：

- 工厂名称或识别标志；

- 加贴CE标志的年份；

- EC合格证书号；

- 附加说明；

b) 如果包装袋上CE标志中的年份的最后两位数是预先打印上去的，打印时，应考虑到以后打印正负3个月时间的准确性。

c) 如果CE标志中的年份的最后两位数没有预先打印在包装袋上，则该两位数可以在包装袋上任何显眼位置以加盖戳记的方式将日期打印上去，打印日期戳记的位置也应在有CE标志的伴随信息上展示出来。

必要时应以适当方式提供产品的伴随信息，信息中应列明符合性对危险物质提出要求的法律，以及该法律要求必须提供的任何信息。

注：无国家废止的欧洲法律不用提及。

ZA . 4 . 2 散装水泥

如果是散装水泥，在ZA . 4 . 1中列出的CE合格标志，认证机构的识别号以及伴随信息应根据实际情况附加在附随的商业单证上。

- 国家附录 NA（指示的）

仍在使用的或即将废止的英国标准中规定的水泥与英国标准中规定的通用水泥的比较

表NA . 1  仍在使用的或即将废止的英国标准与表1中通用水泥名称的比较

| 英国标准 |  | 主要 类型 | 名称 |  | 熟料含量 （%） | 其它主要组份含量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 即将废止的 | 仍在使用的 |  |  |  |  |  |
| BS 12：1996 | BS 4027：19961） | CEMⅠ | 波特兰水泥 | CEMⅠ | 95～100 | － |
| － | BS 146：19962） | CEMⅡ | 波特兰矿渣水泥 | CEMⅡ/A-S | 80～94 | 6～20 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/B-S | 65～79 | 21～35 |
| － | － |  | 波特兰硅质水泥 | CEMⅡ/A-D | 90～94 | 6～10 |
| － |  |  | 波特兰火山灰水泥 | CEMⅡ/A-P | 80～94 | 6～20 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/B-P | 65～79 | 21～35 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/A-Q | 80～94 | 6～20 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/B-Q | 65～79 | 21～35 |
| BS 6588：1996 |  |  | 波特兰粉煤灰水泥 | CEMⅡ/A-V | 80～94 | 6～20 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/B-V | 65～79 | 21～35 |
| － |  |  |  | CEMⅡ/A-W | 80～94 | 6～20 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/B-W | 65～79 | 21～35 |
| － |  |  | 波特兰烧页岩水泥 | CEMⅡ/A-T | 80～94 | 6～20 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/B-T | 65～79 | 21～35 |
| － |  |  | 波特兰石灰石水泥 | CEMⅡ/A-L | 80～94 | 6～20 |
| BS 7583：1996 |  |  |  | CEMⅡ/A-LL | 80～94 | 6～20 |
| － |  |  |  | CEMⅡ/B-L | 65～79 | 21～35 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/B-LL | 65～79 | 21～35 |
| － |  |  | 波特兰复合水泥 | CEMⅡ/A-M | 80～94 | 6～20 |
|  |  |  |  | CEMⅡ/B-M | 65～79 | 21～35 |
|  | BS 146：19962） | CEMⅢ | 高炉水泥 | CEMⅢ/A | 35～64 | 36～65 |
| BS 4246：19963） |  |  |  | CEMⅢ/B | 20～34 | 66～80 |
|  |  |  |  | CEMⅢ/C | 5～19 | 81～95 |
| － | － | CEMⅣ | 火山灰水泥 | CEMⅣ/A | 65～89 | 11～35 |
| － | BS 6610：19964） |  |  | CEMⅣ/B | 45～64 | 36～55 |
| － | － | CEMⅤ | 复合水泥 | CEMⅤ/A | 40～64 | 36～60 |
|  |  |  |  | CEMⅤ/B | 20～38 | 62～80 |
| 注：除表中列出的水泥类型外，BS 1370：1979低热波特兰水泥也在使用。 - BS 4027：1996是CEMⅠ特殊抗硫酸盐性水泥。 - BS 196：1996将被修订为只涵盖超出其英国标准粒状高炉矿渣含量大于35%范围的低旱强高炉矿渣水泥。 - BS 4246：1996将被并入已修订的BS 146中，此次修订后，符合BS 146的‘高矿渣高炉矿渣水泥’将等同于以前符合BS 4246：1996的水泥。 - BS 6610：1996涵盖了超出本英国标准范围的22.5N强度等级。 |  |  |  |  |  |  |

表NA . 2  表3中的硫酸盐含量（SO3）最大值与将要废止的英国标准中的最大值的比较

| 主要 类型 | 名称 |  | 表3中允许的硫酸盐含量 最大值 （%重量百分比） |  | 即将废止 的英国标准 | 已废止的英国 标准中允许的硫酸盐 含量最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMⅠ | 波特兰水泥 | CEMⅠ | 低强度等级 42.5R及以上强度子集 | 3.5 4.0 | BS 12:1996 | 3.5 |
| CEMⅡ | 波特兰 粉煤灰水泥 | CEMⅡ/A-V 和 CEMⅡ/A-V | 低强度等级 42.5R及以上强度子集 | 3.5 4.0 | BS 6588:1996 | 3.5 |
|  | 波特兰 石灰石水泥 | CEMⅡ/A-L 和 CEMⅡ/A-LL | 低强度等级 42.5R及以上强度子集 | 3.5 4.0 | BS 7583:1996 | 3.5 |
| CEMⅢ | 高炉水泥 | CEMⅢ/A，Ⅲ/B 及Ⅲ/C | 所有强度等级 | 4.0 | BS 4246:1996 | 3.5 |

- 国家附录 NB（指示的）

应提供的信息

NB. 1 总则

根据条款1的解释，生产者和用户间更改附加说明应该按照、但不仅限于本附录的要求进行。

NB. 2 提供条件

NB. 2. 1  标识

水泥产品应在包装袋或发货单、及测试报告上标识以下信息：

- 生产者名称、商标或其它标识以使水泥具可追溯性；

- 水泥名称/品名、标记/类型及强度等级；如：

波特兰水泥 CEMⅠ42.5N；

波特兰粉煤灰水泥CEMⅡ/B-V 32.5R；

波特兰石灰石水泥CEMⅡ/A-LL 42.5N；

高炉水泥CEMⅢ/A 42.5N；

- 本英国标准号及日期，即BS EN 197-1：2000；

- 适用时，任一外加剂的标准记号；

- CE标志及相关信息；

如果是袋装供货：

- 袋装水泥重量；

NB. 2.2  包装/袋装水泥

如果是袋装水泥，为方便搬运，每袋水泥重量应为25kg或不足25kg，但必须在允许偏差范围内。

NB. 3 测试报告

如果生产者被要求提供测试报告，报告应包含水泥样品的以下测试结果以及，必要时，与所交付产品相关的信息。

NB. 3. 2  所有CEM水泥

- 2天或适当时，7天及28天强度（见7.1）；

- 初凝时间（见7.2.1）；

- 安定性（见7.2.2）；

- 氯化物含量（见7.3）；

NB. 3. 3  波特兰矿渣（CEMⅡ/A-S和Ⅱ/B-S）和高炉水泥（CEMⅢ/A和CEMⅢ/B）

高炉矿渣掺量，以目标平均值计，精确至1%重量百分比。

NB. 3. 4  波特兰粉煤灰水泥（CEMⅡ/A-V和CEMⅡ/B-V）

- 硅质粉煤灰掺量，以目标平均值计，精确至重量百分比1%。

- 硅质粉煤灰烧失量。

注：英国对烧失量要求的规范详见5.2.4.1和国家附录NE。

NB. 3. 5  波特兰石灰石水泥（CEMⅡ/A-L和CEMⅡ/A-LL）

石灰石掺量，以目标平均值计，精确至1%重量百分比。

注：标记，CEMⅡ/A-LL表示石灰石组份的总有机碳（TOC）含量不能大于重量百分比0.20%，而标记，CEMⅡ/A-L表示石灰石的TOC含量不能大于重量百分比0.50%（见5.2.6）。

NB. 4 补充信息

NB. 4. 1 总则

在订货或交付产品时，如果被要求，应提供NB. 4. 2和NB. 4. 3款中提及的相关水泥类型的信息。

NB. 4. 2 所有CEM水泥

- 任一少量外加组份的类型和掺量；

- 细度；

- 熟料中的氧化硅、氧化铝、氧化铁（Ⅲ）、氧化钙和氧化镁含量；

- 硫酸盐含量，以SO3表示（见7.3）；

- 氯化物平均值大于0.05%（重量百分比）时，其含量变化的波动指数；

NB. 4. 3 单一CEM水泥的碱信息

应提供与水泥类型有关的碱信息，详见表NB. 1。

注1：本英国标准没有制订条款按保证碱含量极限去规范低碱CEM水泥，生产者和用户应对提供和使用这些水泥达成一致。

注2：以氧化钠当量表示、生产者保证任何局部样品测试结果均符合的极限值0.60%（重量百分比）被定为（见BS 5328-1）水泥的碱含量极限保证值，符合BS 4027的低碱抗硫酸盐波特兰水泥是按保证碱含量极限标准化的水泥。

对表NB. 1中使用的术语可以作如下描述：

- 可以含有高炉矿渣或硅质粉煤灰作为次要组分的CEMⅠ型水泥其次要组分掺加量为零。

- 宣称的平均碱含量值是以氧化钠当量表示的碱含量值，如果没有接获生产者新通知，该碱含量值维持不变，它是由经鉴定的平均碱含量值加上反应生产者生产波动幅度构成。

注1：用宣称的平均碱含量值而不用经证实的平均碱含量值对CEM水泥中的碱对混凝土碱含量的影响进行评估和分类。

注2：含有高炉矿渣或硅质粉煤灰作为次要组分的水泥，用宣称的CEMⅠ型水泥的平均碱含量值对其碱含量进行分类。

- 以氧化钠当量表示的、经证实的平均碱含量值是生产者按统计法基础取样计划（如：自控）要求抽取的最近25个连续局部试样的测试结果。

- 经证实的平均碱含量值的波动由生产者最近25个连续试样测试结果的标准偏差表示。

- 关于高炉矿渣或硅质粉煤灰组分的保证碱含量，由生产者承诺：任一高炉矿渣局部试样的测试结果不会超过以氧化钠当量表示的极限值1.0%(重量百分比)，任一硅质粉煤灰局部试样的测试结果不会超过以氧化钠当量表示的极限值5.0%(重量百分比) 。

- 当高炉矿渣掺量小于总量（以前叫核心组分，由主要组分和少量外加组分组成）的 42%（重量百分比）时或硅质粉煤灰掺量小于总量（以前叫核心组分，由主要组分和少量外加组分组成）的 26%（重量百分比）时，生产者使用高炉矿渣或硅质粉煤灰组分中的宣称的平均碱含量值对矿渣或粉煤灰中的碱对水泥碱含量的影响进行评估。

表NB. 1  单一CEM水泥的碱信息

| 主要 类型 | 标记 |  | 信息（及其基础） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水泥 | CEMⅠ型构成 | 高炉矿渣/ 硅质粉灰煤组分 |
| CEMⅠ | 波特兰水泥 | CEMⅠ | 宣称的平均值 证实的平均值 波动值 | － | － |
| CEMⅡ | 波特兰石灰石水泥 | CEMⅡ/A-L CEMⅡ/A-LL | 宣称的平均值 证实的平均值 波动值 | － | － |
|  | 波特兰矿渣水泥 | CEMⅡ/A-S CEMⅡ/B-S | 宣称的平均值1） | 宣称的平均值 证实的平均值 波动值 | 碱保证值 宣称的平均值 证实的平均值 波动值 |
|  | 波特兰粉煤灰水泥 | CEMⅡ/A-V CEMⅡ/B-V | 宣称的平均值1） | 宣称的平均值 证实的平均值 波动值 | 碱保证值 宣称的平均值2） 证实的平均值2） 波动值2） |
| CEMⅢ | 高炉水泥 | CEMⅢ/A CEMⅢ/B CEMⅢ/C | 宣称的平均值1） | 宣称的平均值 证实的平均值 波动值 | 碱保证值 宣称的平均值2） 证实的平均值2） 波动值2） |
| CEMⅣ | 火山灰（硅质粉煤灰）水泥 | CEMⅣ/A CEMⅣ/B | 宣称的平均值1） | 宣称的平均值 证实的平均值 波动值 | 碱保证值 宣称的平均值2） 证实的平均值2） 波动值2） |
| 注1：关于本表中使用的术语的描述，详见NB.4.3。 注2：本表不涉及CEMⅤ型水泥的碱信息，因为该型水泥含有作为第二/第三主要组分的高炉矿渣和硅质粉煤灰。 1）关于如何计算含有高炉矿渣或硅质粉煤灰作为次要组分的水泥的宣称的平均碱含量，详见表NB.2有关信息。 2）关于宣称的平均值、证实的平均值及证实的平均波动值只在高炉矿渣掺量少于总量（以前叫核心组分，由主要组分和少量外加组分组成）的 42%（重量百分比）时或硅质粉煤灰掺量少于总量（以前叫核心组分，由主要组分和少量外加组分组成）的 26%（重量百分比）时提供。 |  |  |  |  |  |

表NB. 2  生产者计算水泥宣称的平均碱含量时，应考虑的CEM水泥中的

高炉矿渣或硅质粉煤灰中的碱的基值

| 主要 类型 | 标记 |  | 高炉矿渣或硅质粉煤灰的掺量（重量百分比）1） （%） | 高炉矿渣或硅质粉煤灰中 应考虑的宣称的平均碱含量比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMⅡ | 波特兰矿渣水泥 | CEMⅡ/A-S CEMⅡ/B-S CEMⅡ/B-S | 6～20 21～35 26～35 | 100 100 50 |
|  | 波特兰粉煤灰水泥 | CEMⅡ/A-V CEMⅡ/B-V CEMⅡ/B-V | 6～20 21～35 26～35 | 100 20 0 |
| CEMⅢ | 高炉水泥 | CEMⅢ A CEMⅢ A CEMⅢ B CEMⅢ C | 36～41 42～65 66～80 81～95 | 50 0 0 0 |
| CEMⅣ | 火山灰 （硅质粉煤灰）水泥 | CEMⅣ A CEMⅣ A CEMⅣ A | 11～20 21～25 26～35 | 100 20 0 |
|  |  | CEMⅣ B | 36～55 | 0 |
| 注：当CEMⅠ型水泥含有高炉矿渣或硅质粉煤灰作为少量外加组分时，应考虑到组分中的碱含量的100%。 1）表中的掺量以总量（以前称核心组分，由主要组分和少量外加组分构成）为基础。 |  |  |  |  |

- 国家附录 NC（指示的）

交付时接收检验的取样和试验

NC. 1 若交付时被要求进行接收检验，则必须于交付前或交付时按BS EN 196 - 7：1992条款3.6及6.2、6.3、6.4或6.5抽取一个局部试样，同时按BS EN 196 - 7：1992条款8和9准备一个试验室样品并密封装好，取样时必须按BS EN 196 - 7：1992编制取样报告并附在试验室样品上。

注：如果能确保样品的贮存状态始终符合BS EN 196 – 7：1992条款9.2的要求，则对样品的试验可延迟至不超过3个月的时间内进行。

NC. 2 进行水泥强度试验时（见7.1），建议所用的CEN标准砂(见BS EN 196 - 1)和试件成型程序应该与生产者在原厂对水泥进行测试时所用的标准砂和成型程序完全一样。

NC. 3 进行水泥化学特性试验时（见7.3），试验样品的制备方法应符合BS EN 196 - 2：1995条款6所述的要求。

NC. 4 试验应按BS EN 196系列标准所述的相关方法进行。

NC. 5 适用于水泥接收检验的极限值详见表NC. 1。

注：接收检验极限一般是那些符合本标准表8单一结果规定、以极限值给出的数值，但表8中没有给出烧失量或不溶物的极限值。

表NC. 1  接收检验极限值

| 特 性 |  | 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.5N | 32.5R | 42.5N | 42.5R | 52.5N | 52.5R |
| 旱期强度（MPa） 下限值 | 2天 | － | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 18.0 | 28.0 |
|  | 7天 | 14.0 | － | － | － | － | － |
| 标准强度（MPa） 下限值 | 28天 | 30.0. | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
| 初凝时间（min） 下限值 |  | 60 |  | 50 |  | 40 |  |
| 安定性（mm） 下限值 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐含量 （以%SO3计重量百分比） 上限值 | CEMⅠ CEM Ⅱ CEM Ⅳ CEM Ⅴ | 4.0 |  |  | 4.5 |  |  |
|  | CEM Ⅲ/A CEM Ⅲ/B | 4.5 |  |  |  |  |  |
|  | CEM Ⅲ/C | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 氯化物含量（% 重量百分比）1） 上限值 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 烧失量（% 重量百分比）1） 上限值 |  | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 不溶物（% 重量百分比）1） 上限值 |  | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 火山灰 |  | 15天为正数 |  |  |  |  |  |
| 1）CEM Ⅲ型水泥可能会含有超过0.10%的氯化物，如果情况确实如此，则必须宣示硫化物的实际含量。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 国家附录 ND（指示的）

特殊波特兰水泥

ND. 1 控制细度波特兰水泥

控制细度波特兰水泥应符合本英国标准中CEMⅠ型水泥的要求，而且其细度不能超出客户与生产者之间所答成的协议范围。

注：许多年以来一些特定用户要求有一种能容易地将多余的水分从硬结中的混凝土中排出的水泥，在某些使用场合，水泥的细度比其强度更关键。

ND. 2 彩色波特兰水泥

彩色波特兰水泥应被视为符合本英国标准中CEMⅠ型水泥的要求，如果：

- 色料符合BS EN 12878的要求；

- 水泥组分（色料除外）的化学特性符合本标准中条款7.3的要求；

- 最终水泥产品，包括色料，符合本标准中除条款6和7.3以外的所有要求；

注：在混凝土或砂浆中使用彩色水泥时，彩色水泥的掺量应大于使用非彩色水泥时的掺量，因为要考虑到彩色水泥中有色料存在这一因素。

国家附录 NE（标准的）

英国对硅质粉煤灰烧失量的要求

在英国，硅质粉煤灰烧失量不能大于7.0%（重量百分比），以特征值计。

注1：在5.2.4.1中对硅质粉煤灰烧失量的要求是允许在指定范围内在国家基础上进行标准化。

注2：如果给出水泥耐久性、与添加物的相容性以及在包装和发货单上作出宣称、对硅质粉煤灰烧失量的要求被国家标准化，详见5.2.4.1规定。

- 国家附录 NF（指示的）

产品指南

NF. 1 总则

用于混凝土中的水泥使用指南可在BS 5328-1和BS 8000-2中找到。

用于砂浆中的水泥使用指南可在BS 5262、BS 5628-3和BS 8000-3中找到。

NF. 1 安全警告

NF. 2. 1 人工处理袋装水泥

人工处理须遵循人工处理操作规则1992[1]，在人工处理无法避免时，操作条例要求评估操作风险，并尽可能降低风险，健康安全处（HSE），英国规管当局在其宣传目录、人工处理（人工处理操作规则 1992）[2]、指南及规则L23（HMSO）中发布了如何评估、降低风险的指南，此外，HSE在其建筑信息简报No.26期（修订10/96）[3]中鼓励采用25kg水泥包装，不支持50kg水泥包装，以降低伤害风险。

NF. 2. 2 使用安全

NF. 2. 2 .1 规则

使用水泥时须遵循危及健康物质管理条例（COSHH）1994[4]的规定，此外，波特兰水泥在化学品[危险信息&包装]规管条例（CHIP）1994[5]中也被列入“刺激物”分类中。

这些规则要求：

- 使用水泥时的健康风险应得到评估、避免及控制；

- 生产者/供应商应提供产品健康及安全信息提示目录；

- 内今含普通水泥的包装袋应标应标识健康及安全警告，指明水泥具有刺激性；

NF. 2. 2 .2 危险

水泥与水混合，如制备混凝土或砂浆时，或当水泥受潮时，便会生成浓缩碱溶液，如果碱溶液进入眼睛或皮肤受到沾染，便会导致严重烧伤或溃疡，眼睛则尤其敏感，受沾染的时间越长，伤害就越严重。

皮肤沾染上浓缩碱溶液会先损伤皮肤神经末梢，再伤害皮肤，此时，在毫无痛楚感的情况下，化学烧伤便已发生。

此外，水泥浆、水泥砂浆及水泥混凝土直至其完全凝结的整个过程都会引起刺激性发炎和过敏性接触皮炎。

- 刺激性接触皮炎是上述材料中的湿度、碱性及磨蚀性共同作用的结果。

- 过敏性接触皮炎主要是人的皮肤对溶液中的六价铬盐过敏而引发的。

长时间曝露在超出《职业曝露标准》规定且由空气传播的水泥尘中可能会引发鼻炎及咳嗽。

NF. 2. 2 .3 急救措施

a) 如果水泥不慎入眼，应立即用足量清洁水冲洗眼睛至少15分钟并及时寻求医疗指引；

b) 如果皮肤不慎接触水泥，继续工作前，用肥皂和清水彻底清洗沾染部位，如果有发炎、疼痛等皮肤病出现，则立即寻求医疗指引；

c) 如果不慎吸入，不要尝试呕出吸入的水泥尘，立即用水清洗口部并尽量多饮入，如果出现疼痛，则立即寻求医疗援助；

被湿水泥、水泥浆、水泥砂浆或混凝土沾染的衣物及工作鞋应立即并彻底洗净后方可穿戴。

NF. 2. 2 .4 使用个人防护用品（PPE）

a) 空气中的水泥尘既无法避免又无法控制时，必须戴上适当的口罩以确保曝露等级未超过条例的限制级别[《职业曝露标准》（OES）]，此外为保护眼睛，还须戴上防尘护目镜。

b) 湿水泥或含湿水泥的建筑材料既无法避免又无法完全控制时，必须按以下要求穿戴适当的防护用品：

1）穿戴防护衣以确保皮肤不与水泥或任何水泥/水混合物，如：混凝土或砂浆接触，在某些情形下，如：浇混凝土时，必须穿戴防水裤和长统靴，特别要注意的是：必须确保湿水泥不要进入长统靴里，操作人员也不要跪在湿水泥上，如果有湿混凝土（砂浆或水泥浆）不慎进入长统靴、手套或任何其它防护用品中，则应立即脱下相应防护用品并用肥皂和清水彻底清洗受沾染皮肤，有关防护用品在下次使用前必须洗净晾干。

2）关于眼部防护，在水泥或任何湿水泥混合物有进入眼睛的危险时，必须戴上防尘护目镜。

为防止水泥在交付后出现过早的水泥化反应，贮存水泥的散装仓库应具备充分的防水条件，将水泥的内凝降至低程度。

袋装水泥应离地存放，堆高不得超过8层并应具备充分的防水条件，通常情况下，水泥的强度损失是在装袋贮存的4至6周后开始的，但在恶劣天气或高湿环境下，强度损失的时间会大大提前，因此交付的水泥必须受控贮存或收货即用，生产者应尽量对每次交付的袋装水泥作出标识，标明其装袋时间。

NF. 4 试验温度

BS EN 196-1和BS EN 196-3要求水泥强度和凝结时间试验必须在20±1℃的环境温度下进行，如果水泥试验的环境温度不符合要求，则试验结果会受到影响，生产者须对此作出适当建议。

NF. 5 灌浆及打底

当水泥必须通过小口径孔眼，如喷嘴，以泵喷方式进行灌浆或打底时，建议操作人员使用孔径适当的筛网过滤水泥和悬浮物，滤去可能存在的粗颗粒。

NF. 6 发热（性）

水泥水化时会产生水化热，尤其是在最初的几天时间里。高旱强水泥的初期发执量通常比低旱强水泥的发热量大，在寒冷气候时，初期发热量大对小体积混凝土的浇注是有益处的，因为它会缩短拆模时间，降低早期霜冻危害程度，相反，无论是在热天或冷天，发热量大对大体积混凝土就会产生不利影响，这主要是因为有温度梯度现象的存在。

NF. 7 碱-硅反应

波特兰矿渣水泥（CEMⅡ/A-S和Ⅱ/B-S）、高炉水泥（CEMⅢ/A、Ⅲ/B和Ⅲ/C）、波特兰粉煤灰水泥（CEMⅡ/A-V和Ⅱ/B-V）以及火山灰（硅质粉煤灰）水泥（CEMⅣ/A和Ⅳ/B）将得益于碱硅反应，因为碱硅反应将混凝土遭受损害的风险降至到最低。

NF. 8 抗硫酸盐（性）（含硅灰石膏形）

高炉水泥（CEMⅢ/B、和Ⅲ/C）、波特兰粉煤灰水泥（CEMⅡ/B-V）以及火山灰（硅质粉煤灰）水泥（CEMⅣ/A和Ⅳ/B）可使混凝土具备抗硫酸盐的性能（见BS 5328-1）。

用于曝露在硫酸盐激活环境下混凝土中的波特兰石灰石水泥CEMⅡ/A-L和CEMⅡ/A-LL被推荐为1级硫酸盐情形，详见BS 5328-1规定。

- 国家附录 NG（指示的）

国家附录参考出版物

NG. 1 标准出版物

| BS 12：1996 | 波特兰水泥标准 |
| --- | --- |
| BS 146：1996 | 波特兰高炉水泥标准 |
| BS 915-2：1972 | 高铝水泥标准－第2部分：公制单位 |
| BS 1370：1979 | 低热波特兰水泥标准 |
| BS 4027：1996 | 抗硫酸盐波特兰水泥标准 |
| BS 4246：1996 | 高矿渣高炉水泥标准 |
| BS 4248：1974 | 高（超）硫水泥标准 |
| BS 5262：1991 | 内墙抹灰惯例法则 |
| BS 5328-1：1997 | 混凝土－第1部分：标准混凝土指南 |
| BS 5328-3：1985 | 实用砌筑惯例法则－第3部分：材料和组分，设计和工艺 |
| BS 6588：1996 | 波特兰粉煤灰水泥标准 |
| BS 6610：1996 | 火山灰质粉煤灰水泥标准 |
| BS 7583：1996 | 波特兰石灰石水泥标准 |
| BS 8000-2.1：1990 | 建筑工地工艺－第2部分：混凝土工程惯例法则－条款2.1：混凝土搅拌及运送 |
| BS 8000-2.2：1990 | 建筑工地工艺－第2部分：混凝土工程惯例法则－条款2.2：现场工程及预制工程 |
| BS 8000-3：1989 | 建筑工地工艺－第3部分：砌筑施工惯例法则 |
| BS 8110-1：1997 | 建筑用混凝土－第1部分：设计及施工惯例法则 |
| BS EN 196-1：1995 | 试验水泥方法－第1部分：强度试验 |
| BS EN 196-2：1995 | 试验水泥方法－第2部分：水泥化学分析 |
| BS EN 196-3：1995 | 试验水泥方法－第3部分：凝结时间和安定性试验 |
| BS EN 196-7：1992 | 试验水泥方法－第7部分：水泥取样和样品制备方法 |
| BS EN 197-2：2000 | 水泥－第2部分：合格评定 |
| BS EN 12878：1999 | 水泥和/石灰基建筑材料着色色料－试验标准和方法 |

NG. 2 其它出版物

[1]英国.人工处理操作规则1992.伦敦：文书局

[2]英国.人工处理操作规则1992，指南和规则目录L23.伦敦：文书局

[3]英国.健康及安全当局.建筑信息单张No.26，1996.伦敦：HES书籍

[4]英国.危害健康物质的规管条例（COSHH）1999. 伦敦：文书局

[5]英国.化学品（危险信息和包装）条例（CHIP）1994. 伦敦：文书局

[6]英国.职业曝露标准，波特兰水泥粉尘. 伦敦：HES书籍