UDC

中华人民共和国国家标准        GB

P                                                 GB /T XXXX- XXX

- 铁尾矿砂混凝土应用技术规程

Technical specification for application of iron gangue sand concrete

（征求意见稿）

XX -XX-XX发布                            XX -XX-XX实施

发 布

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家标准

- 铁尾矿砂应用技术规程

Technical specification for application of iron gangue sand concrete

GB/T  XXXX-XXX

(征求意见稿)

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期： XX年XX月XX日

中国建筑工业出版社

XX  北京

前言

根据住房和城乡建设部《2010年工程建设标准制订、修订计划》的通知（建标﹝2010）43号）文件的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规程的主要技术内容：1．总则；2．术语；3．基本规定；4．原材料；5．混凝土配合比；6．混凝土生产与施工；7．质量检验。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由中国十七冶集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国十七冶新型建筑制品与物流公司（地址：安徽省马鞍山市雨山一区平湖路，邮编：243000）。

本规程主编单位：中国十七冶集团有限公司

本规程参编单位：北京首钢建设集团有限公司、北京市政路桥建材集团有限公司、北京致用恒力建材检测有限公司、中冶华天工程技术有限公司、安徽省建筑工程质量安全监督总站、合肥工业大学。

本规程主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目   次

1 总则	5

2 术语	6

3 基本规定	7

4  原材料	8

4.1  铁尾矿砂与铁尾矿混合砂	8

4.2  其它原材料	9

5 混凝土配合比	10

5.1  一般规定	10

5.2  配合比设计	10

6 混凝土生产与施工	11

6.1  一般规定	11

6.2  原材料贮存与计量	11

6.3  混凝土的制备、运输、浇筑和养护	11

7  质量检验	12

7.1  原材料质量检验	12

7.2  混凝土拌合物性能检验	12

7.3  硬化混凝土性能检验	12

本 规 范 用 词 说 明	14

引 用 标 准 名 录	14

条文说明	16

CONTENT

1  General provisions	5

2  Terms	6

3  Basic requirements	7

4  Raw materials	8

4.1  Iron gangue sand and iron gangue mixed sand 	8

4.2  Other raw materials	9

5  Concrete Mix	10

5.1  Basic requirements	10

5.2  Mix Design	10

6   Production and Construction Of Concrete	11

6.1  Basic requirements	11

6.2  Reserve and Measurement Of Raw materials	11

6.3  Production,Transporting, casting and curing of Concrete	11

7  Quality inspection 	12

7.1  Quality inspection of raw materials	12

7.2  Property inspection of concrete mixture	12

7.3  Property inspection of hardened concrete	12

Explanation of wording in this specification	14

Normative standard list	14Explanation of provisions	16

1 总则

1.0.1  为规范铁尾矿砂混凝土在建设工程的应用，保证混凝土质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于铁尾矿砂混凝土的原材料质量控制、配合比设计、施工、质量检验与验收。

1.0.3  铁尾矿砂混凝土的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术语

2.0.1  铁尾矿(iron tailings)

铁尾矿是指铁矿开采出的矿石磨细后，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的废渣。

2.0.2  铁尾矿砂(iron tailings sand)

铁矿石经磨细、分选后产生的粒径小于4.75mm的废弃颗粒。

2.0.3  铁尾矿混合砂（mixed aggregate of iron tailings sand ）

铁尾矿砂与天然砂或机制砂等按照一定比例组成的混合砂。

2.0.4   石粉含量 （fine content）

铁尾矿砂中粒径小于75μm的颗粒含量。

2.0.5  铁尾矿砂混凝土（iron tailings concrete）

以铁尾矿砂或铁尾矿混合砂为细骨料配制的水泥混凝土。

- 3 基本规定

3.0.1  铁尾矿砂宜与人工砂或天然砂混合使用。

3.0.2  铁尾矿砂混凝土的力学性能和耐久性能应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定。

3.0.3  用于建筑工程的铁尾矿砂混凝土放射性应符合国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

3.0.4  铁尾矿砂除应符合本规程的规定，尚应满足人工砂的相关标准要求。

- 4  原材料

- 4.1  铁尾矿砂与铁尾矿混合砂

4.1.1  铁尾矿砂规格

铁尾矿砂按细度模数分为细砂和特细砂两种。细砂细度模数为2.2-1.6，特细砂细度模数范围: 1.5-0.8。

4.1.2  技术要求

4.1.2.1  颗粒级配

铁尾矿砂的颗粒级配应符合表4.1.2.1的规定。对铁尾矿混合砂的实际颗粒级配除4.75mm和600μm筛档外，可以略有超出，但各级累计筛余超出值总和应不大于5%。

| 种类 | 铁尾矿砂 |  |  | 铁尾矿混合砂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细砂 |  | 特细砂 |  |
| 方筛孔 | 累计筛余/% |  |  |  |
| 4.75 mm | 10～0 | 0 |  | 10～0 |
| 2.36 mm | 15～0 | 15～0 |  | 25～0 |
| 1.18 mm | 25～0 | 20～0 |  | 50～10 |
| 600 μm | 40～16 | 25～0 |  | 70～41 |
| 300 μm | 85～55 | 55～20 |  | 92～70 |
| 150 μm | 94～75 | 90～30 |  | 94～80 |

表4.1.2.1颗粒级配

4.1.2.2  石粉含量和泥块含量

MB值≤1.4或快速法试验合格时，铁尾矿砂的石粉含量和泥块含量应符合表4.1.2.2-1的规定，用于混凝土中的铁尾矿混合砂的石粉含量和泥块含量应符合表4.1.2.2-2的规定；铁尾矿砂的MB值＞1.4或快速法试验不合格时，铁尾矿砂的石粉含量和泥块含量应符合表4.1.2.2-3的规定，用于混凝土中的铁尾矿混合砂的石粉含量和泥块含量应符合表4.1.2.2-4的规定。

- 表4.1.2.2-1    石粉含量和泥块含量（MB值≤1.4或快速法试验合格）

单位为百分比

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 石粉含量a | ≤15.0 |
| 泥块含量 | ≤2.0 |
| 注：此指标根据使用地区和用途，进行试验验证后，可由供需双方协商确定 |  |

表4.1.2.2-2    铁尾矿混合砂石粉含量和泥块含量（MB值≤1.4或快速法试验合格）

单位为百分比

| 混凝土强度等级 | ≥C60 |  | C55～C30 | ≤C25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MB值 | ≤1.4 |  |  |  |
| 石粉含量 | ≤5.0 | 10 |  | 15 |
| 泥块含量 | ≤0.5 |  | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 注：此指标根据使用地区和用途，经试验验证，可由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

- 表4.1.2.2-3    石粉含量和泥块含量（MB值＞1.4或快速法试验不合格）

单位为百分比

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 石粉含量 | ≤5.0 |
| 泥块含量 | ≤2.0 |

表4.1.2.2-4    铁尾矿混合砂石粉含量和泥块含量（MB值＞1.4或快速法试验不合格）

单位为百分比

| 混凝土强度等级 | ≥C60 |  | C55～C30 | ≤C25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MB值 | ＞1.4 |  |  |  |
| 石粉含量 | ≤2.0 | ≤3.0 |  | ≤5.0 |
| 泥块含量 | ≤0.5 |  | ≤1.0 | ≤2.0 |

4.1.2.3  有害物质

砂中不应混有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物。砂中如含有云母，轻物质，有机物、硫化物及硫酸盐、氯盐等，其含量应符合表4.1.2.3的规定。

表 4.1.2.3 有害物质限量

| 类别项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 云母（按质量计）/% | ≤2.0 |
| 轻物质（按质量计）% | ≤1.0 |
| 有机物 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计）/% | ≤0.5 |
| 氯化物（以氯离子质量计）/% | ≤0.06 |

4.1.2.4  坚固性

采用硫酸钠溶液进行试验，砂的质量损失应不大于10%; 压碎指标应不大于30%。

4.1.2.5  表观密度

砂的表观密度应不小于2700 kg/m3；

4.1.2.6  碱集料反应

经碱集料反应试验后，试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，且在规定的试验龄期膨胀率应小于0.10%。

4.1.2.7 放射性

砂的放射性应符合国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。

4.1.3  试验方法

4.1.3.1  取样方法与数量按照国家标准《建筑用砂》GB/T 14684中7.1.1和7.1.2的规定执行。

4.1.3.2  颗粒级配、石粉含量、泥块含量、有害物质、坚固性、表观密度试验方法应按照GB/T 14684的有关规定执行，其中，坚固性试验中若铁尾矿特细砂单粒级颗粒质量不足试验量，则取消该粒级试验，将其质量记为零。

4.1.3.3  碱集料反应按照GB/T 14684中7.16的规定执行。其中，铁尾矿特细砂按规定筛除大于4.75mm及小于150μm的颗粒，将剩余颗粒搅拌均匀后直接取样990g（精确至0.1g）进行试验。

4.1.3.4  放射性试验方法按照GB 6566的规定进行。

4.2  其它原材料

4.2.1  水泥应符合国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的要求。

4.2.2  粗骨料应符合国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685以及行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.2.3  粉煤灰应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定，粒化高炉矿渣粉应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定，硅灰应符合国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定。

4.2.4  外加剂应符合国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。混凝土膨胀剂应符合国家标准《混凝土膨胀剂》GB 23439的规定。防冻剂应符合行业标准《混凝土防冻剂》JC 475的规定。外加剂应与铁尾矿砂、水泥和其它矿物掺合料有良好的适应性，并应经试验验证。

4.2.5  混凝土拌合用水应符合行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

5 混凝土配合比

5.1 一般规定

5.1.1  铁尾矿细砂可单独配制混凝土，铁尾矿特细砂不宜单独配制混凝土，宜采用铁尾矿混合砂配制混凝土。铁尾矿砂混凝土配合比应遵循低水泥用量、低用水量的原则。

5.1.2  对有抗裂性能要求的铁尾矿砂混凝土，应通过混凝土抗裂性和早期收缩性能试验优选配合比。

5.1.3　对于有抗冻、抗渗、抗氯离子、抗硫酸盐侵蚀、抗碳化等耐久性要求的混凝土配合比设计，尚应符合GB/T 50476、JGJ55等标准的有关规定。

5.1.4  当采用外加剂配制铁尾矿砂混凝土时，拌合物凝结时间应满足施工技术要求，并进行混凝土拌合物坍落度经时损失试验，泵送施工经时损失不宜大于30mm/h。

5.1.5  铁尾矿混凝土性能及试验应按照国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081、《混凝土质量控制标准》GB 50164和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定进行。

5.1.6  铁尾矿砂混凝土的配制材料性能应满足本规程第4章的规定外，用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的铁尾矿砂混凝土氯离子含量应分别不大于胶凝材料总量的0.06%和0.02%。

- 5.1.7  当铁尾矿砂、铁尾矿混合砂的实际颗粒级配不符合4.2.1规定时，宜采取相应的技术措施，经试验证明混凝土质量合格后方可使用。

5.2   配合比设计

- 5.2.1 铁尾矿砂混凝土的配制强度和配合比的计算应参照行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定执行。

- 5.2.2 用铁尾矿砂配制混凝土时，同强度等级混凝土的水灰比可适当增加，增加量由试验确定。

- 5.2.3铁尾矿砂配制混凝土的砂率,应根据细度模数、石粉含量，按所选水灰比及其它材料经试验确定。石粉含量高的铁尾矿砂混凝土宜采用较低砂率，宜用砂石最大松散堆积容重法确定砂率。

- 5.2.4  铁尾矿砂混凝土的胶凝材料总量宜在行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55规定的基础上适当提高，增加量由试验确定。

6 混凝土生产与施工

6.1  一般规定

6.1.1  铁尾矿砂混凝土的生产与施工应符合国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

6.1.2　铁尾矿砂混凝土采用预拌混凝土时应符合国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

6.2  原材料贮存与计量

6.2.1  铁尾矿砂应单独贮存，并防止被其它杂物污染，以预拌方式生产混凝土的铁尾矿砂和其它人工砂宜单独分别设仓。

6.2.2  其它混凝土原材料的贮存应符合国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的有关规定。

6.2.3  各种原材料贮存处应有明显标识，标识应注明材料品名、厂家、等级、规格等信息。

6.2.4  原材料计量应采用电子计量设备，其精度应满足国家标准《混凝土搅拌站（楼）》GB 10171的要求。每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。

6.2.5  铁尾矿砂和其它原材料的计量允许偏差应符合国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定，并应每班检查1次。

6.2.6  在原材料计量过程中，应根据铁尾矿砂的含水率的变化及时调整水和粗、细骨料的计量。

6.3  混凝土的制备、运输、浇筑和养护

6.3.1  铁尾矿砂宜与其它骨料一起投料搅拌，搅拌机应符合国家标准《混凝土搅拌机》GB/T 9142有关的规定，应采用强制式搅拌机。

6.3.2  应采用延长搅拌时间保证铁尾矿砂混凝土拌合物搅拌均匀；同一盘混凝土的搅拌匀质性应符合国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

6.3.3  在铁尾矿砂混凝土拌合物的运输和浇筑过程中，严禁往拌合物中加水。

6.3.4  铁尾矿砂混凝土浇筑后，应及时进行保湿养护。保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。养护方式应根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素确定。养护时间不应少于14天。在混凝土初凝前和终凝前宜分别对混凝土裸露表面进行抹面处理，抹面后应继续保持湿养护。

6.3.5  冬期施工时，应符合行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定。

6.3.6  铁尾矿砂高强混凝土的施工应符合行业标准《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T281的规定，铁尾矿砂大体积混凝土施工应符合国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 50496的规定。

7  质量检验

7.1  原材料质量检验

7.1.1  混凝土原材料进场时，应按现行国家标准规定的检验批验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件，外加剂产品还应具有使用说明书。

7.1.2  混凝土原材料进场时应对材料的外观、规格、等级、生产日期等进行检查，并按照检验批随机抽取样品进行检验。每个检验批检验不得少于1次。

7.1.3  铁尾矿砂进场检验项目应包括颗粒级配、石粉含量（含亚甲蓝试验）、泥块含量、压碎指标、松散堆积密度。

7.1.4  其它混凝土原材料的检验项目应符合国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。

7.1.5  铁尾矿砂应以每600 t为一个检验批，每个批次的铁尾矿砂应来自同一厂家、同一矿源；非连续供应不足600 t应作为一个检验批。同一厂家生产的铁尾矿砂，如连续三次进场检验均一次检验合格时，后续的检验批量可扩大一倍。其它混凝土原材料的检验规则符合国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

7.1.6  原材料的质量应符合本规程第4章的规定。

7.2  混凝土拌合物性能检验

7.2.1  在生产和施工过程中，应在搅拌地点和浇筑地点分别对混凝土拌合物进行抽样检验。

7.2.2  混凝土拌合物的检验频率应符合下列规定：

1） 混凝土坍落度检验取样频率应按照国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107中规定的强度检验频率执行。

2） 同一工程、同一配合比的混凝土的凝结时间应至少检验1次。

3） 同一工程、同一配合比的混凝土的氯离子含量应至少检验1次。

7.2.3  铁尾矿砂混凝土拌合物性能应符合本规程第5.1节的规定。

7.3  硬化混凝土性能检验

7.3.1  铁尾矿砂混凝土强度检验评定应符合国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定，其它力学性能检验应符合设计要求和有关标准的规定。

7.3.2  铁尾矿砂混凝土耐久性能检验评定应符合行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

7.3.3   铁尾矿砂混凝土长期性能检验规则可按行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193中耐久性检验的有关规定执行。

- 本 规 范 用 词 说 明

1．为便于在执行本规范条文时能区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词用“必须”，反面词用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词用“应”，反面词用“不应”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时应这样做的：

正面词用“宜”或“可”，反面词用“不宜”。

2．本规范中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合······要求（或规定）”或“应按······执行”。非必须按所指定标准执行时，写法为“可参照······执行”。

- 引 用 标 准 名 录

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《建筑用砂》GB/T 14684

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

《混凝土外加剂》GB 8076

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《混凝土膨胀剂》GB 23439

《混凝土防冻剂》JC 475

《混凝土用水标准》JGJ 63

《预拌混凝土》GB/T 14902

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080

《普通混凝土力学性能试验方法标准》    GB/T 50081

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《混凝土质量控制标准》GB50164

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《混凝土搅拌站（楼）》GB 10171

《混凝土搅拌机》GB/T 9142

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T281

《大体积混凝土施工规范》GB 50496

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206-2010

《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ241

中华人民共和国国家标准

铁尾矿砂混凝土应用技术规程

Technical specification for application of iron gangue sand concrete

GB/T  XXX-XX

（征求意见稿）

- 条文说明

目   次

1 总则	18

2 术语	19

3 基本规定	20

4  原材料	21

4.1   铁尾矿砂与铁尾矿混合砂	21

4.2   其它原材料	22

5  尾矿砂混凝土配合比	23

5.1   一般规定	23

5.2   配合比设计	23

6  尾矿砂混凝土生产与施工	24

6.1   一般规定	24

6.2   原材料贮存与计量	24

6.3   拌合物搅拌	24

７ 混凝土的检验与验收	25

7.1   质量检验	25

7.2   混凝土拌合物性能检验	25

7.3   硬化混凝土性能检验	25

CONTENT

1  General provisions	18

2  Terms	19

3  Basic requirements	20

4  Raw materials	21

4.1  Iron gangue sand and iron gangue mixed sand 	21

4.2  Other raw materials	22

5   Iron gangue sand Concrete Mix 	23

5.1  Basic requirements	23

5.2  Mix Design	23

6   Production and Construction Of Iron gangue sand Concrete	24

6.1  Basic requirements	24

6.2  Reserve and Measurement Of raw materials	24

6.3  Mixing of fresh concrete	24

7   Inspection and Acceptance of Concrete	25

7.1  Quality inspection 	25

7.2  Property inspection of concrete mixture	25

7.3  Property inspection of hardened concrete	25

1 总则

1.0.1　近年来铁尾矿砂在国内部分地区的预拌混凝土搅拌站中应用已经开展，经过大量工程包括地铁工程、奥运工程等重点工程的实践检验，应用技术日趋成熟，但铁尾矿大多属于特细砂、细砂，尚无专门的铁尾矿砂混凝土应用技术的国家或行业标准，鉴于铁尾矿砂的技术性能与天然砂和人工砂有较大差异，若沿用现有的相关技术标准来指导铁尾矿砂混凝土应用则欠准确。制定本规程的目的是，规范铁尾矿砂混凝土在建设工程中的应用，保证工程质量。

1.0.2　本条主要是明确铁尾矿砂混凝土应用中进行质量控制的主要环节。

1.0.3　对于铁尾矿砂混凝土的有关技术内容，本规程规定的以本规程为准，未做出规定的，按现行相关标准执行。

2.术语

2.0.1　铁尾矿是铁矿开采出的矿石磨细后，经选矿厂选出有价值的精矿后所排放的废渣。这部分铁尾矿主要是铁矿在提纯过程中留下的，绝大部分很细，组成和细度指标相对稳定。

2.0.2　本条给出了铁尾矿砂的定义，以区别铁尾矿开采产生的废石经人工破碎成的机制砂。

2.0.3　因为铁尾矿砂大多为特细砂、细砂，应用在混凝土中可以直接用作细集料，或者与级配不合理的机制砂、天然砂等中粗砂按照一定比例组成铁尾矿混合砂。

2.0.4  本条参照国家标准GB14684中相关规定，确定了铁尾矿砂中石粉含量的定义，由于铁尾矿砂是铁矿石经过磨细处理后提炼出铁精粉后的废渣，化学成分和矿物成分必然与被加工的母岩成分不是完全相同，只能是基本相似。

2.0.5  本规程中的铁尾矿砂混凝土是指以铁尾矿砂或铁尾矿混合砂配制的密度为2000kg/m3～2800kg/m3的水泥混凝土，主要包括干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、大流动性混凝土以及有特殊要求的混凝土。

3 基本规定

3.0.1  铁尾矿大多属于特细砂、细砂，其单独配制的混凝土不宜泵送，为满足混凝土中细骨料对颗粒级配的要求，宜与天然砂或人工砂组成混合砂。

3.0.2　本条规定了铁尾矿砂混凝土的力学性能和耐久性能的设计依据。

3.0.3　为保障建筑环境放射性安全，应对用于建筑工程的铁尾矿砂混凝土放射性作出规定，并按《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定严格控制。

3.0.4　铁尾矿砂的母体是矿石，人工砂的母体是岩石，矿石属于岩石范畴，且都是人工加工后的产物，所以，铁尾矿砂除应符合本规程的规定，尚应满足人工砂的相关标准要求。

4  原材料

## 4.1  铁尾矿砂与铁尾矿混合砂

4.1.1  铁尾矿砂规格

根据编制组对国内各铁矿的铁尾矿砂级配的调查统计，铁尾矿砂大多数细度模数在2.2-0.8范围，铁尾矿砂基本属于细砂、特细砂。

4.1.2  技术要求

4.1.2.1  颗粒级配

铁尾矿砂细砂、特细砂颗粒级配范围直接引用《铁尾矿砂》送审稿中技术要求；铁尾矿混合砂宜满足《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006中Ⅱ区级配要求；考虑到铁尾矿砂石粉含量较大，150 μm筛档累计筛余取94%～80%。当实际级配不满足本标准所列级配要求时，应通过试验试配确定混凝土各项性能能够满足施工技术要求。

#### 4.1.2.2  石粉含量和泥块含量

（1）石粉含量

铁尾矿砂石粉含量控制指标是在参考国内外文献、有关标准规范和编制组技术试验研究结果的基础上提出的。

国内外对人工砂混凝土的研究和应用已有数十年，并将人工砂列入相应技术标准。研究证明，铁尾矿砂中的石粉对混凝土性能的影响作用与人工砂中的石粉对于混凝土性能影响作用大体相当，都对混凝土性能有一定的改善和提高，应主要根据混凝土强度等级、施工工艺确定。根据重庆大学主编的《人工砂混凝土应用技术规程》中石粉含量的调查研究和编制组大量试验研究，确定本规程中铁尾矿砂、铁尾矿混合砂中石粉含量的限制范围；其中与铁尾矿砂混合的机制砂石粉含量为5%，铁尾矿砂石粉含量限制根据机制砂的石粉含量和二者混合比例可以确定。从图4.1-4.4和表4.2可以看出，石粉含量对于C30强度等级混凝土拌合物性能和力学性能影响作用较小；对于C50强度等级混凝土力学性能影响较小，对于混凝土拌合物性能尤其是坍落度经时损失情况影响作用显著，需要进行合理限制。

表4.1.1不同石粉含量的铁尾矿砂各组分的比例

| 强度等级 | 混合砂中石粉含量 | 机制砂中石粉含量 | 铁尾矿砂中石粉含量 | 铁尾矿混合砂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 机制砂 | 铁尾矿 |
| C30 | 2.0% | 5% | 0 | 40% | 60% |
|  | 3.8% |  | 3% | 40% | 60% |
|  | 5.6% |  | 6% | 40% | 60% |
|  | 7.4% |  | 9% | 40% | 60% |
|  | 9.2% |  | 12% | 40% | 60% |
|  | 11.0% |  | 15% | 40% | 60% |
| C50 | 3.0% | 5% | 0 | 60% | 40% |
|  | 4.2% |  | 3% | 60% | 40% |
|  | 5.4% |  | 6% | 60% | 40% |
|  | 6.6% |  | 9% | 60% | 40% |
|  | 7.8% |  | 12% | 60% | 40% |
|  | 9.0% |  | 15% | 60% | 40% |

图4.1石粉含量对C30混凝土坍落度的影响              图4.2石粉含量对C30混凝土扩展度的影响

图4.3石粉含量对C50混凝土坍落度的影响          图4.4石粉含量对C50混凝土扩展度的影响

表4.1.2不同石粉含量对于铁尾矿砂混凝土抗压强度影响

| 强度 等级 | 混合砂中石粉总含量 | 铁尾矿石粉含量 | 铁尾矿砂混凝土抗压强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R7 （MPa） | R28（MPa） |
| C30 | 2.0% | 0 | 31.0 | 44.5 |
|  | 3.8% | 3% | 32.5 | 45.3 |
|  | 5.6% | 6% | 33.1 | 44.9 |
|  | 7.4% | 9% | 32.0 | 45.0 |
|  | 9.2% | 12% | 30.1 | 43.2 |
|  | 11.0% | 15% | 31.0 | 44.1 |
| C50 | 3.0% | 0 | 42.5 | 55.9 |
|  | 4.2% | 3% | 42.4 | 61.1 |
|  | 5.4% | 6% | 45.6 | 62.8 |
|  | 6.6% | 9% | 44.5 | 62.7 |
|  | 7.8% | 12% | 41.9 | 62.4 |
|  | 9.0% | 15% | 42.3 | 62.4 |

国标《铁尾矿》送审稿采用亚甲蓝（MB值）试验法检验人工砂中的粉体含量，本标准也采用此方法检验铁尾矿砂中的粉体含量。MB值合格（≤1.4）时，石粉含量不超过15；MB值不合格（＞1.4）时，石粉含量不超过5.0%。石粉含量具体指标根据使用地区和用途，经试验验证，可由供需双方协商确定。

（2）泥块含量

砂中的泥块对混凝土和砂浆的抗压、抗渗、抗冻及收缩等性能均有不同程度的影响。此外，泥块还会对水泥产生隔离作用，影响水泥粘结力，因此需对泥铁尾矿砂中的泥块含量进行严格限定。《建设用砂》GB/T 14684中限定Ⅰ区砂的泥块含量为0，Ⅱ区砂的泥块含量≤1.0%，Ⅲ区砂的泥块含量≤2.0%；本标准泥块含量参照《建设用砂》GB/T 14684中规定。

4.1.2.3  有害物质

砂中的有害物质严重影响砂浆和混凝土的耐久性，且会对建筑施工和使用中的人体带来危害。因此，必须对这些参数进行限定。有害物质引用《铁尾矿砂》送审稿中技术要求。

4.1.2.4  坚固性

砂的坚固性会影响砂浆和混凝土的强度和耐久性，这一技术指标的限定在尾矿砂的应用中是不可缺少的。坚固性引用《铁尾矿砂》送审稿中技术要求。

4.1.2.5  表观密度

砂的表观密度在设计砂浆和混凝土配方时是不可缺少的参数，且这些参数直接关系到其配制的砂浆和混凝土的体积密度，并将间接影响到砂浆和混凝土的长期性能。因此这些参数的限定是必需的。根据大量的试验数据，显示铁尾矿砂的表观密度范围大多集中在2 730kg/m3左右，因此本标准规定铁尾矿砂的表观密度不低于2 700kg/m3。

4.1.2.6  碱集料反应

碱活性骨料在砂浆和混凝土后期产生的碱集料反应会严重影响到建筑后期的使用性能和服役寿命。因此，对这一性能参数必须进行严格控制限定。本标准中碱集料反应参照GB/T 14684《建设用砂》中砂的质量要求。

4.1.2.7  放射性

铁尾矿砂来源于铁矿石选矿中分选作业的产物，可能具有放射性。用于建筑特别是人居环境中的铁尾矿砂，需要确保其放射性满足《建筑材料放射性核素限量》GB6566的要求。

4.1.3  试验方法

4.1.3.1~4.1.3.2  尾矿砂作为一种辅助骨料应用于各类建筑中的混凝土和砂浆中，但仍属于国家规定的建设用砂的范畴，因此，在试验方法的选择上主要参考GB/T 14684《建设用砂》规定的试验方法。其中坚固性试验方法引用国标《铁尾矿砂》送审稿中规定。

4.1.3.3  碱集料反应取样方法引用国标《铁尾矿砂》（送审稿）的有关规定。

## 4.2  其它原材料

4.2.1 ~4.2.5  其它原材料参照相关标准规定。

5 尾矿砂混凝土配合比

5.1 一般规定

5.1.1  鉴于铁尾矿砂大多属于特细砂，具有表面粗糙、比表面积大、石粉含量大等特点，不建议单独作为细集料配制铁尾矿混凝土，推荐使用铁尾矿砂与中粗砂混合搭配成混合砂的技术路线；铁尾矿混合砂混凝土应根据原材料质量情况，特别是铁尾矿砂、中粗砂、粗骨料及胶凝材料的颗粒级配情况，适当调整混合砂的混合比例和砂率等配合比参数来进行配合比设计。铁尾矿砂混凝土应遵循低水泥用量、低用水量的原则，必要时宜测试铁尾矿砂饱和面干吸水率指导用水量。

5.1.2  铁尾矿砂混凝土早期失水速率较快、收缩变形大而易产生微裂缝，因此，其配合比设计应优选早期收缩小的铁尾矿砂混凝土配合比。

5.1.3　国家现行标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476和《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55中对冻融环境、氯离子、硫酸盐侵蚀环境等条件下的混凝土配合比设计参数均有规定，设计配合比时应符合其要求。

5.1.4　通常，外加剂与水泥混凝土体系存在适应性问题，应特别关注外加剂对于粉体材料的适应性问题，所谓粉体材料包括胶凝材料和粗细骨料中细粉材料。由于铁尾矿砂中石粉含量较大，不同材质和泥粉含量的石粉对外加剂产生的吸附作用不同，因此，在配制掺外加剂的铁尾矿砂混凝土时，应进行混凝土拌合物坍落度经时损失试验，确认满足设计要求后方可使用。

5.1.5  尾矿砂混凝土配合比设计时所进行的混凝土性能试验应按照现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB50080、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB50082的规定进行。

- 5.1.6  为保证铁尾矿砂混凝土的耐久性，规定了混凝土中氯离子含量，该技术要求参照《混凝土结构设计规范》GB 50010规定。

- 5.2   配合比设计

- 5.2.1  铁尾矿砂混凝土配合比设计的设计步骤参照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中的规定。

- 5.2.2  铁尾矿砂所含有的石粉吸附了部分水分，实际上降低了混凝土的水灰比，因此，同强度等级混凝土的水灰比可适当增加。

- 5.2.3  铁尾矿砂混凝土配合比设计的设计步骤参照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中的规定执行，由于铁尾矿砂多数属于特细砂、细砂，石粉含量高，配制铁尾矿细砂混凝土时，砂率应采用低砂率，本条推荐了配制铁尾矿砂混凝土的砂率调整的一般规律，选用时还应根据具体情况具体分析，经试验确定。

5.2.4  最大胶凝材料的限值可参考现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中规定，鉴于铁尾矿砂比表面积较大，达到相应工作性时胶凝材料用量较多，建议胶凝材料最低用量比《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55中的限量高20kg/m3以上，最终增加量由试验确定。

6  尾矿砂混凝土生产与施工

6.1  一般规定

6.1.1  尾矿砂混凝土总体要求与普通混凝土无异,执行相应的规范标准即可。

6.1.2　预拌混凝土是现代混凝土生产的最佳方式，预拌铁尾矿砂混凝土施工过程控制应符合国标《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

6.2   原材料贮存与计量

6.2.1~ 6.2.3   为了保证混凝土原材料的质量稳定，防止铁尾矿砂与其它原材料混堆，本条规定了混凝土原材料的贮存要求。

6.2.4~6.2.5  电子计量系统能更精确称量原材料，本条规定了原材料精度和计量的允许偏差要求。

6.2.6由于铁尾矿砂基本属于细砂和特细砂，石粉含量高，含水量较大，应根据铁尾矿砂的含水率的变化及时调整水和粗、细骨料的计量。

6.3   拌合物搅拌

6.3.1　本条规定了搅拌机应符合相关标准要求。

6.3.2　鉴于铁尾矿砂大多为特细砂，比表面积大，受潮易结团，配制的铁尾矿砂混凝土的粘稠度有增大趋势，适当延长搅拌时间可以提高铁尾矿砂混凝土拌合物的均匀性。

6.3.3  铁尾矿砂混凝土运输和浇筑过程中如往拌合物中加水，增大水灰比，拌合物易离淅，影响拌合物性能，因此，严禁往拌合物中加水。

6.3.4  铁尾矿砂混凝土浇筑后及时养护可防止混凝土产生裂缝，各种养护方式可以单独使用，也可以复合使用。覆盖养护主要指使用塑料薄膜、麻袋、草帘等进行覆盖。混凝土裸露表面易于失水，塑性收缩增大，易于产生裂缝，在混凝土初凝前和终凝前进行抹面处理可避免裂缝的产生。

７　混凝土的检验与验收

7.1  质量检验

7.1.1  本条规定了原材料进场时应出具的相关验收资料。

7.1.2  本条规定了原材料进场时检验批应符合相关要求。

7.1.3  铁尾矿砂进场检验项目按照国标《建筑用砂》GB/T14684规定的要求。

7.1.5  当用于预拌混凝土生产时，铁尾矿砂质量稳定、产地一致并且用量较大时，检验批量可扩大一倍。

## 7.2  混凝土拌合物性能检验

7.2.1  混凝土拌合物在运输过程中性能可能产生变化，为及时反应拌合物性能，保证混凝土质量，应在搅拌地点和浇筑地点分别对混凝土拌合物进行抽样检验。

7.2.2  本条规定了混凝土拌合物坍落度、凝结时间、氯离子含量的检验频率。

## 7.3  硬化混凝土性能检验

7.3.1～7.3.3  规定了铁尾矿砂混凝土强度、耐久性能和长期性能检验应符合相关标准的规定。